| Archivní číslo vzorku | 10131 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 05 |
| Místo | Litomyšl, Katedra chemické technologie, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice Jiráskova 3 |
| Objekt | Malovaný rukopisný snář pocházející pravděpodobně z roku 1833, sešitová vazba s obálkou: 90 číslovaných stran s malovanými rámci, jeden vakát na konci sešitu; 3 složky jsou skládány po 15 dvojlistech, obálka |
| Místo odběru popis | Bílá barevná vrstva – v místě drobného defektu na kapličce na stránce 70 |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | pravděpodobně z roku 1833 |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 10. 8. 2020 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_03 |

Výsledky analýzy

- Výsledky měření byly zpracovány do přehledových tabulek (Tab. 1, 2), kde jsou uvedeny identifikované prvky a interpretace měření. Interpretace měření byla provedena na základě přítomných prvků, srovnáním s měřením částí bez barevných ploch a nejpravděpodobnějšího výskytu pigmentů. V Příloze II (Tab. 3) jsou uvedeny počty pulzů za sekundu pro jednotlivé prvky zahrnuté do automatického vyhodnocení programem S1PXRF. Tab. 1: Přehled identifikovaných prvků. Číslo; Přehled měření; Prvkové složení; Nejasný výskyt. 1; červený stůl str. 88; Hg, Zn, Cu, Pb, Ca, Ba, Fe, Si, Al, K; Cu, Ti?. 3; červený stůl str. 88; Hg, Zn, Cu, Pb, Ca, Ba, Fe, Si, Al, K; Cu, Ti?. 4; červený stůl str. 87; Hg, Zn, Cu, Pb, Ca, Ba, Fe, Si, Al, K; Cu, Ti?. 5; hnědá str. 87 kosočtverec; Fe, Ca, K, Si, Pb, Cu, Al, P, Ba, Ti, Mn, Hg; Zn, Cl. 6; hnědá str. 87 kosočtverec; Fe, Ca, K, Si, Pb, Cu, Al, P, Ba, Ti, Mn, Hg; Zn, Cl. 7; hnědá stůl pravý horní roh str. 87; Fe, Ca, K, Hg, Zn, Cu, Pb, Al, Ba; Si, Ti?. 8; hnědá, uhlí str. 88; Fe, Ca, K, Hg, Zn, Cu, Pb, Al, Ba; Si, Mn, Ti?. 9; papír, okraj str. 79; Ca, K, Si, Al, Ba/Ti, Fe, Mn, Cu, Hg, Pb, P; Zn, Cl. 11; modrá, nebe str. 78; Ca, K, Si, Al, Ba/Ti, Fe, Mn, Cu, Hg, Pb; Zn, Cl. 12; modrá, str. 77; Ca, K, Si, Al, Ba/Ti, Fe, Mn, Cu, Hg, Pb; Zn, Cl. 13; hnědá, str. 77 vpravo; Hg, Pb, Mn, Ba, Ca, K, Si, Al; Zn, Cu, Fe, P. 14; stůl, žlutá s hnědou linkou str. 17; Hg, Pb, Mn, Ba, Ca, K, Si, Al, Fe; Zn, Cu, P, Sr. 15; modrá, vpravo přes slunce str. 74; Hg, Zn, Pb, Cu, Ca, Fe, Si, K, Al, Mn, P; Zn, Ba/Ti. 16; modrá, u slunce vpravo str. 74; Zn, Pb, Hg, Cu, Ca, Fe, Si, K, Al, Mn, P; Zn, Ba/Ti. 17; modrá str. 73, rub měření 16; Zn, Pb, Hg, Cu, Ca, Fe, Si, K, Al, Mn, P; Zn, Ba/Ti. 18; papír na okraji str. 74; Ca, Fe, Si, K, Cu, Al, Hg, Pb, Mn, P; Zn, Ba/Ti. 19; papír na okraji str. 74; Ca, Fe, Si, K, Cu, Al, Hg, Pb, Mn, P, Zn; Ba/Ti. 20; černá str. 74; Ca, Fe, Si, K, Cu, Al, Hg, Pb, Mn, P; Zn, Ba/Ti. 21; modrá, pravý závěs str. 72; Ba, Pb, Hg, Cu, Sr, Ca, K, Si, Zn, Al, P, Mn. 22; bílá mezi čísly stránek str. 72; zejména Pb, málo Fe, Ca, K, Mn, Hg, Si, Al,; Zn, Mn, Sr. 23; bílá mezi čísly stránek str. 72; zejména Pb, málo Fe, Ca, K, Mn, Hg, Si, Al,; Zn, Mn, Sr. 24; bílá košile str. 72; zejména Pb, málo Fe, Ca, K, Mn, Hg, Si, Al,; Zn, Mn, Sr. 25; bílá košile str. 72; zejména Pb, málo Fe, Ca, K, Mn, Hg, Si, Al,; Zn, Mn, Sr. 26; bílá košile str. 72; zejména Pb, málo Fe, Ba, Ca, K, Mn, Hg, Si, Al,; Zn, Mn, Sr. 27; bílá košile str. 72; zejména Pb, málo Fe, Ca, K, Mn, Hg, Si, Al,; Zn, Mn, Sr. 28; bílá u modrého závěsu str. 71; zejména Pb, málo Fe, Ca, K, Mn, Hg, Si, Al, Zn; Mn. 29; zelená, tráva vpravo výše str. 69; Ca, Cu, Pb, Fe, K, Si, Hg, Ba, P, As?; Zn, Mn. 30; zelená, tráva str. 70; Ca, Cu, Pb, Fe, K, Si, Hg, Ba, P; Zn, Mn. 31; žlutá, část červená, pravá nohavice; Pb, Hg, Ba, Cu, Fe, Si, Al, Ca, K,; Zn, Mn. 32; rub měření 31; Pb, Hg, Ba, Cu, Fe, Si, Al, Ca, K,; Zn, Mn. 33; žlutá, část červená, stůl str. 52; Pb, Hg, Ba, Cu, Fe, Si, Al, Ca, K,; Zn, Mn. 34; žlutá, část červená, stůl přes okraj; Pb, Hg, Ba, Cu, Fe, Si, Al, Ca, K,; Zn, Mn. 35; zelená, kupa str. 29; Cu, Pb, Ca, Ba, As, K, Fe, Hg, Al, P, Mn; Sr?. 36; šedá, prase str. 28, opak měření 35; Cu, Pb, Ca, Ba, K, Fe, Hg, Al, P, Mn, Zn; Sr. 37; černá, čertovo břicho str. 13; Pb, Ba, Ca, K, Si, Cu, Hg,Fe, Al, P,; Mn, Zn, Sr. 38; černá, břicho kostlivce str. 14; Pb, Ba, Ca, K, Si, Cu, Hg,Fe, Al, P,; Mn, Zn, Sr. 39; papír, okraj str. 70; Ca, K, Fe, Si, Al, P, Zn, Mn; Cu, Ba. 40; papír, okraj str. 70; Ca, K, Fe, Si, Al, P, Zn, Mn; Cu, Ba. 41; růžová, mezi okny str. 22; Pb, Ba, Hg, Ca, Fe, Cu, K, Si, Al, P; Zn, Mn, Sr. 42; nad postelí str. 21; Pb, Ba, Hg, Ca, Fe, Cu, K, Si, Al, P; Zn, Mn, Sr?. Tab. 2: Interpretace měření. Číslo; Přehled měření; Interpretace. 1; červený stůl str. 88; rumělka, olovnatý pigment, zinková běloba, zřejmě malé množství barytové běloby/barytu, uhličitan vápenatý, železitý pigment?. 3; červený stůl str. 88. 4; červený stůl str. 87. 5; hnědá str. 87 kosočtverec; okr/umbra nebo siena, malé množství rumělky a olovnatého pigmentu, uhličitan vápenatý, měďnatý pigment?. 6; hnědá str. 87 kosočtverec. 7; hnědá stůl pravý horní roh str. 87; rumělka, barytová běloba/baryt, olovnatý pigment, uhličitan vápenatý, zdroj hnědé barevnosti nezjištěn. 8; hnědá, uhlí str. 88; zřejmě zinková běloba, rumělka, olovnatý pigment, zdroj hnědé barevnosti nezjištěn. 9; papír, okraj str. 79; sloučeniny Si, Al, Ca, Cu, Fe, Mn, P, Ti velmi málo Pb, Hg, Zn. 11; modrá, nebe str. 78; barytová běloba/baryt, rumělka, olovnatá běloba, uhličitan vápenatý, zdroj modré barevnosti neurčen. 12; modrá, str. 77; barytová běloba/baryt, rumělka, zřejmě zinková běloba, olovnatá běloba, uhličitan vápenatý, zdroj modré barevnosti neurčen. 13; hnědá, str. 77 vpravo; rumělka, barytová běloba/baryt, olovnatý pigment, uhličitan vápenatý, zdroj hnědé nezjištěn. 14; stůl, žlutá s hnědou linkou str. 17; olovnatý pigment, rumělka, může obsahovat okr, barytová běloba/baryt, uhličitan vápenatý. 15; modrá, vpravo přes slunce str. 74; barytová běloba/baryt, rumělka, může obsahovat zinkovou bělobu, olovnatá běloba, uhličitan vápenatý, zdroj modré barevnosti neurčen. 16; modrá, u slunce vpravo str. 74; barytová běloba/baryt, může obsahovat zinkovou bělobu, olovnatá běloba, malé množství rumělky, uhličitan vápenatý, zdroj modré barevnosti neurčen, zřejmě pigment na bázi mědi. 17; modrá str. 73, rub měření 16. 18; papír na okraji str. 74; sloučeniny Si, Al, Ca, Cu, Fe, Mn, P, Ti velmi málo Pb, Hg, Zn. 19; papír na okraji str. 74; sloučeniny Si, Al, Ca, Cu, Fe, Mn, P, Ti velmi málo Pb, Hg, Zn. 20; černá str. 74; stejné složení jako 18, nejspíše uhlíkatá čerň, uhličitan vápenatý. 21; modrá, pravý závěs str. 72; barytová běloba/baryt, olovnatá běloba, malé množství rumělky, zdroj modré barevnosti neurčen, uhličitan vápenatý, může obsahovat pigment na bázi mědi. 22; bílá mezi čísly stránek str. 72; olovnatá běloba. 23; bílá mezi čísly stránek str. 72; olovnatá běloba. 24; bílá košile str. 72; olovnatá běloba. 25; bílá košile str. 72; olovnatá běloba, barytová běloba/baryt. 26; bílá košile str. 72; olovnatá běloba, může obsahovat příměs barytové běloby/barytu. 27; bílá košile str. 72; olovnatá běloba, barytová běloba/baryt. 28; bílá u modrého závěsu str. 71; olovnatá běloba, může obsahovat malé množství zinkové běloby. 29; zelená tráva vpravo výše str. 69; uhličitan vápenatý, barytová běloba/baryt, zelený pigment na bázi mědi, nelze vyloučit pigment na bázi mědi a arsenu (Svinibrodská zeleň), olovnatý pigment, zřejmě běloba. 30; zelená, tráva str. 70; uhličitan vápenatý, barytová běloba/baryt, zelený pigment na bázi mědi, olovnatý pigment, zřejmě běloba. 31; žlutá, část červená, pravá nohavice; barytová běloba/baryt, pigment na bázi mědi, rumělka, zinková běloba?, uhličitan vápenatý, olovnatý pigment. 32; rub měření 31; barytová běloba/baryt, pigment na bázi mědi, rumělka, uhličitan vápenatý, olovnatý pigment. 33; žlutá, část červená, stůl str. 52. 34; žlutá, část červená, stůl přes okraj; barytová běloba/baryt, pigment na bázi mědi, rumělka, zinková běloba?, olovnatý pigment, uhličitan vápenatý. 35; zelená, kupa str. 29; zelený pigment na bázi mědi a arsenu (Svinibrodská zeleň), barytová běloba/baryt, uhličitan vápenatý, olovnatý pigment, zřejmě běloba. 36; šedá, prase str. 28, opak měření 35; olovnatá běloba, barytová běloba/baryt, zřejmě uhlíkatá čerň, zdroj rtuti nejasný, zdrojem mědi je protější strana (měření 28), uhličitan vápenatý, zinková běloba?. 37; černá, čertovo břicho str. 13; olovnatá běloba, barytová běloba/baryt, zřejmě uhlíkatá čerň, uhličitan vápenatý, zdroj mědi a rtuti nejasný. 38; černá, břicho kostlivce str. 14. 39; papír, okraj str. 70; sloučeniny Si, Al, Ca, Cu, Fe, Mn, P, Ti velmi málo Pb, Hg, Zn. 40; papír, okraj str. 70; sloučeniny Si, Al, Ca, Cu, Fe, Mn, P, Ti velmi málo Pb, Hg, Zn. 41; růžová, mezi okny str. 22; barytová běloba/baryt, uhličitan vápenatý, rumělka, olovnatá běloba, zdroj mědi nejasný. 42; nad postelí, str. 21; uhličitan vápenatý, baryt, rumělka, olovnatá běloba, zdroj mědi nejasný. vyhodnocení analýz RENTGENOVOU FLUORESCENČNÍ ANALÝZOU (XRF) Předmětem průzkumu byl ručně malovaný snář z Východočeského muzea v Pardubicích. Průzkum byl zaměřen na orientační složení maleb snáře. Materiálová podstata pigmentů, případně plniv byla odvozena z prvkového složení, které bylo zjištěno ruční rentgenfluorescenční analýzou (pXRF). Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách Tab. 1 až Tab. 3 (Příloha II). Předpokládané pigmenty a plniva uvádí tabulka Tab. 2. Dokumentace míst měření je uvedena v Příloze I. Dále byla infračervenou spektroskopií (FTIR) a pomocí selektivních mikrochemických reakcí identifikována organická pojiva maleb. Prvkové složení bylo zjišťováno na všech barvách použitých v malbě snáře. Dále byla pro srovnání měřena místa bez malby, tedy pouze papír. Zde se vyskytovaly zejména prvky Ca, K, Fe, Si, Ba/Ti, Mn, P, pocházející zřejmě z plniva, případně pojiva papíru nebo nečistot. Dále zde byly detekovány prvky Cu, Hg, Pb, které mohou spíše pocházet ze spadu z okolí. Složení papíru se uplatňuje ve výsledcích měření maleb. Podobně tomu je s protějšími malbami na jednom listu, jejich složení se také vzájemně uplatňuje. Z tohoto byla měřena převážně místa, kde se vyskytují stejné barvy proti sobě na jednom listu. Z výsledků měření vyplývá, že byly pravděpodobně ve všech měřených místech v malbě použity olovnaté pigmenty. Zdrojem červené a růžové barevnosti je zejména rumělka. Hnědá místa jsou probarvena okrem nebo nebylo možné zdroj hnědé barevnosti určit. Bílá barva je dosažena použitím olovnaté běloby, černá a šedá zřejmě pomocí uhlíkaté/organické černi. Zdroj žluté, modré a zelené barevnosti se nepodařilo určit s výjimkou zelené kupy na str. 29 (měření 35), kde byla použita zřejmě Svinibrodská zeleň. Mnohá měření poukazují na přítomnost barytové běloby/barytu. V menší míře lze předpokládat použití zinkové běloby, v tomto případě by byla vhodná komparace s UV fluorescenčními snímky. Obr. 18 Lokalizace míst měření 29, výřez ze snímku. Autor snímku: O. Bouček.; Obr. 19 Lokalizace míst měření 30.. Obr. 20 Lokalizace míst měření 31.; Obr. 21 Lokalizace míst měření 32.. Obr. 22 Lokalizace míst měření 33.; Obr. 23 Lokalizace míst měření 34.. Obr. 24 Lokalizace míst měření 35.; Obr. 25 Lokalizace míst měření 36.. Předmětem průzkumu byl ručně malovaný snář z Východočeského muzea v Pardubicích. Průzkum byl zaměřen na orientační složení maleb snáře. Materiálová podstata pigmentů, případně plniv byla odvozena z prvkového složení, které bylo zjištěno ruční rentgenfluorescenční analýzou (pXRF). Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách Tab. 1 až Tab. 3 (Příloha II). Předpokládané pigmenty a plniva uvádí tabulka Tab. 2. Dokumentace míst měření je uvedena v Příloze I. Dále byla infračervenou spektroskopií (FTIR) a pomocí selektivních mikrochemických reakcí identifikována organická pojiva maleb. Prvkové složení bylo zjišťováno na všech barvách použitých v malbě snáře. Dále byla pro srovnání měřena místa bez malby, tedy pouze papír. Zde se vyskytovaly zejména prvky Ca, K, Fe, Si, Ba/Ti, Mn, P, pocházející zřejmě z plniva, případně pojiva papíru nebo nečistot. Dále zde byly detekovány prvky Cu, Hg, Pb, které mohou spíše pocházet ze spadu z okolí. Složení papíru se uplatňuje ve výsledcích měření maleb. Podobně tomu je s protějšími malbami na jednom listu, jejich složení se také vzájemně uplatňuje. Z tohoto byla měřena převážně místa, kde se vyskytují stejné barvy proti sobě na jednom listu. Z výsledků měření vyplývá, že byly pravděpodobně ve všech měřených místech v malbě použity olovnaté pigmenty. Zdrojem červené a růžové barevnosti je zejména rumělka. Hnědá místa jsou probarvena okrem nebo nebylo možné zdroj hnědé barevnosti určit. Bílá barva je dosažena použitím olovnaté běloby, černá a šedá zřejmě pomocí uhlíkaté/organické černi. Zdroj žluté, modré a zelené barevnosti se nepodařilo určit s výjimkou zelené kupy na str. 29 (měření 35), kde byla použita zřejmě Svinibrodská zeleň. Mnohá měření poukazují na přítomnost barytové běloby/barytu. V menší míře lze předpokládat použití zinkové běloby, v tomto případě by byla vhodná komparace s UV fluorescenčními snímky..

Fotodokumentace analýzy

Zdroj literatury k identifikaci pigmentů: Šimůnková E., Bayerová T. Pigmenty. STOP. Praha 2014.