|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7578 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1006 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Práwa a Zřijzenij zemská Králowstwij Cžeského, res. Vurbsová |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7578 | plátno |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2016 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2016\_22 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení textilie: **Vzorek č. 1 (7578)**Bílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka) **Závěr**Vzorek textilie byl tvořen nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny.  |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |