| Archivní číslo vzorku | 8184 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1015 |
| Místo |  |
| Objekt | Tisk Georgica Curiosa z roku 1716, res. Jadlovská |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8180; Papírová podložka knižního bloku. Vz. č. 2; 8181; Papír na pokryvu z přední strany. Vz. č. 3; 8182; Papír šedý – vnitřní přelep z desek i hřbetu z přední desky. Vz. č. 4; 8183; Papír z předsádky s černým motivem ze zadní desky. Vz. č. 5; 8184; Papír – přelep s modrým potiskem ze zadní desky. Vz. č. 6; 8185; Papír přelepený z vnitřní strany hřbetu u horní hlavice s tiskem. Vz. č. 7; 8186; Nit šití knižního bloku. Vz. č. 8; 8187; Nit z motouzu z horní části zadní desky. Vz. č. 9; 8188; Nit z motouzu ze středu přední desky. Vz. č. 10; 8189; Nit z motouzu z dolní části u přední ořízky na přední desce. Vz. č. 11; 8190; Plátno z horní hlavice s modrými proužky. Vz. č. 12; 8191; Plátno z horní hlavice jemně tkané. Vz. č. 13; 8192; Useň ze zadní desky. Vz. č. 14; 8242; Řemínek. Vz. č. 15; 8288; Papír z dobových vysprávek. Vz. č. 16; 8369; Plátno z fragmentu kapitálku na pření desce pod usní. Vz. č. 17; 8370; Fragment původního vazu ze zadní desky. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | 1716 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 29. 2. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_26 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 5 (8184) Papír – přelep s modrým potiskem ze zadní desky ### Stanovení vlákninového složení papíru a textilií ### Optická mikroskopie a mikrochemické testy Bílé procházející světlo Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lnu nebo konopí (kolénka) a znaky bavlny (pentlicovité stočení). Nejspíše se jednalo o hadrovinu z bavlněných a lněných nebo konopných vláken. ### Identifikace pigmentu ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. SEM-EDX. 1; Popis vrstvy Modrý zrna SEM-EDX – prvkové složení O, C, Al, Si, Na, S, K Předpokládané složení Krystaly pigmentu jsou nejspíše tvořeny umělým ultramarínem.. ## Závěr Vzorek papírové podložky č. 1, 5, 6 a 15 (8180, 8184, 8185 a 8288) byly pravděpodobně tvořeny hadrovinou ze lnu nebo konopí. Vzorek papírové podložky č. 2, 3 a 4 (8181, 8182 a 8183) byly tvořeny převážně hadrovinou a malým množstvím nejspíše dřevoviny. Vzorek textilie č 7, 9, 10, 11, 16 a 17 (8186, 8188, 8189, 8190, 8369 a 8370) byly pravděpodobně tvořeny vlákny lnu nebo konopí. Vzorek textilie č 8 a 12 (8187 a 8191) byly pravděpodobně tvořeny vlákny bavlny. Povrchová barevná úprava vzorku č 5 (8184) byla tvořena pigmentem nejspíše na bázi umělého ultramarínu. Vzorek usně č. 13 a 14 (8189 a 8242) obsahovali tříslovinu.

Fotodokumentace analýzy