|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 3373 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 4 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 103 |
| **Místo** | Litomyšl |
| **Objekt** | Piaristická kolej, Očistcová kaple, Zrcadlo 4 |
| **Místo odběru popis** | Před restaurátorským zásahem bylo ze zrcadel odebráno několik vzorků, přesná místa odběru a popis vzorků je popsán v tabulce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **vzorek** | **místo odběru vzorku** | **předmět** **analýzy** |
| **3371** | **1** | levý putto | stratigrafie,prvková analýza bar. vrstev |
| **3371B** | **1B** | levý putto | stratigrafie,prvková analýza barevných vrstev |
| **3367** | **2** | šedo-modré pozadí | stratigrafie, prvková analýza bar. vrstev |
| **3379** | **5** | budova koleje | stratigrafie |
| **3381****3381B** | **7** | žlutý erb – vnitřek erbu a kontura | stratigrafie |
| **3549** | **8** | pravý putto, inkarnát, ruka | stratigrafie,prvková analýza bar. vrstev |
| **3470** | **11** | šedo-modré pozadí, před odstraněním přemaleb | stratigrafie, analýza pigmentů |
| **3373** | **4** | pravý putto, červený plášť | stratigrafie, prvková analýza bar. vrstev |
| **3520** | **12** | vnitřek erbu, žlutá | stratigrafie |
| **3521** | **13** | erb, na tmelu | stratigrafie |
| **3522** | **14** | levý putto, inkarnát | stratigrafie,prvková analýza bar. vrstev |
| **3523** | **15** | levý putto, inkarnát, pod rukou | stratigrafie,prvková analýza bar. vrstev |

 |
| **Místo odběru foto** |

|  |  |
| --- | --- |
| TMP3-vzorky | 3371 (1) **levý putto, inkarnát**3371B (1B) **levý putto, inakrnát**3367 (2) **šedo-modré pozadí**3373 (4) **červený šat, l. putto**3379 (5) **hnědá, budova koleje**3549 (8) **pravý putto, inkarnát**3470 (11) **šedo-modré pozadí**3520 (12) **žlutá, erb**3521 (13) **erb, na tmelu**3522 (14) **pravý putto, inkarnát** |
|  |  |

 |
| **Typ díla** | Nástěnná malba |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Omítka |
| **Datace objektu** | 1. třetina. 18. století |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol, Vyskočilová Renata |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 15. 5. 2005 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2005\_8 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **vzorek 3373:** 4**místo odběru vzorku:** červená z pláště levého putta

|  |  |
| --- | --- |
| 3373-4-4 kopieOptický mikroskop, dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 100x. | 3373REM-BEI |

**Popis:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **vrstva** | **popis** | **složení** | **prvkové složení dle REM-EDS** |
| **3** | **červená** | uhličitan vápenatý, červený okr, příměs rumělky | Ca**, (Si, S, Al, Fe), ojediněle zrna Hg,S**  |
| **2** | **okrová** | uhličitan vápenatý, žlutý okr, lokálně částice révové černivrstva je sulfatizovaná | **Ca,** Si, Al, (Fe, S) |
| **1** | **Sv. šedá** | uhličitan vápenatý; příměs C-černi | **Ca**  |
| **0** | **omítka** | uhličitan vápenatý, povrch je částečně sulfatizovaný | matrix:Ca, **S** |

**Souhrn:**Průzkum barevných vrstev byl proveden na 10 vzorcích odebraných ze 4. nástropního zrcadla (počítáno od vchodu). U vzorků byl popsán sled vrstev a u vybraných vzorků byla provedena prvková analýza jednotlivých vrstev pomocí rastrovací elektronové mikroskopie. Z průzkumu bylo zjištěno:**Omítka a podklad:**Barevné vrstvy jsou naneseny na omítce, omítka je na bázi bílého vzdušného vápna. U vzorků nebyla identifikována vrstva podkladu a barevné vrstvy jsou naneseny přímo na omítce. U některých vzorků (3371 a 3373) byl na omítce nalezen sv. šedý vápenný nátěr. Na omítce, resp. na sv. šedé vrstvě podkladu jsou barevné vrstvy nanášeny technikou vápenného secca (tzv. *Kalkmalerei*), pojivem barevných vrstev je uhličitan vápenatý, analyzovány byly v malém množství proteiny. Z prvkové analýzy pigmentů nelze jednoznačně identifikovat přítomnost sekundárních barevných vrstev, přemaleb. Prvkové složení barevných vrstev prokázalo přítomnost pigmentů, které se v nástěnné malbě od 18. století běžně používaly. Jsou to:**červené** minium, rumělka, červený okr**bílé** olovnatá běloba**modrá**  smalt (s příměsí As)**žlutá** žlutý okr, masikot?Jednotlivé fáze lze však přibližně určit na základě přítomnosti tmavých vrstev, které se u některých vzorků jevily jako tenké polotransparentní vrstvy patrné jako tenké tmavé linky na povrchu barevných vrstev. Z chemické analýzy vyplývá, že vrstvy obsahují uhličitan vápenatý s příměsí organického pojiva (proteiny), kde byl jako pigment použita olovnatá běloba. Pravděpodobně se jedná o vrstvu nečistot, resp. korozních produktů malby. Tyto tmavé vrstvy byly identifikovány u vzorků 3371 (inkarnát levého putta), 3470 (pozadí s paprsky) a 3549 (inkarnát pravého putta). |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |