|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8743 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1034 |
| **Místo** | Rajhrad |
| **Objekt** | Tisk z roku 1555, res. Zikl |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 8742 | Červená linka strana 111 | | Vz. č. 2 | 8743 | Lepenkové desky | | Vz. č. 3 | 8744 | Motouzové vazy | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1555 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 18. 6. 2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2017\_1 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 2 (8743)  Lepenkové desky Stanovení vlákninového složení papírové podložkyOptická mikroskopie a Herzbergova vybarvovací zkouška Bílé procházející světlo   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |   Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena, což je typické zbarvení pro hadrovinu. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lnu nebo konopí (kolénka), takže se nejspíše jednalo o hadrovinu ze lnu nebo konopí. **Závěr** Vzorek červené linky (8742) byl tvořen rumělkou a malým množstvím uhličitanu vápenatého a hlinitokřemičitany.  Vzorek z lepenkových desek (8743) byl tvořen hadrovinou ze lnu nebo konopí.  Vzorek motouzového vazu (8744) byl pravděpodobně tvořen konopnými vlákny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |