| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | K1, K2, S1-S3, T1, K3, K4, ST1, S4-S6 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 105 |
| Místo | Choceň |
| Objekt | Mariánský sloup |
| Místo odběru popis | Vzorky k analýze - byly odebrány ze všech tří částí tvořící sloup. Místa odběru; Označení vzorku; Stručný popis (požadovaná analýza). Panna Maria Immaculata; K1 (drapérie); povrchová vrstva nečistot (složení nečistot). K2 (drapérie); povrchová vrstva nečistot (složení nečistot). S1-S3 (zeměkoule); degradovaný vzorek horniny pod cementovým tmelem, hloubková sonda (vlhkost, obsah vodorozpustných solí). T1 (zeměkoule); tmel použitý pro doplňky na celém sloupu, lokálně nanesený ve dvou vrstvách – hrubozrnné jádro, jemnozrnný štuk na povrchu (složení, základní fyzikální vlastnosti). Dřík sloupu; K3 (dřík, nad oblakem); tmavě šedá kompaktní vrstva depozitů na hrubozrnném pískovci (složení povrchového znečištění). K4 (dřík, srážkový stín); tmavě šedá kompaktní vrstva depozitů v dešťovém stínu (složení povrchového znečištění). ST1 (dřík); zbytky okrového nátěru lokálně dochovaný na dříku i plastické výzdobě. Okrový nátěr je velmi tenký, silně degradovaný (složení nátěru, posouzení stavu). S4-S6 (dřík); vzorek horniny, hloubková sonda (vlhkost, obsah vodorozpustných solí). Podstavec s figurální výzdobou; S7-S9 (tympanon); vzorek horniny, hloubková sonda (vlhkost, obsah vodorozpustných solí). S10-S11 (římsa); vzorek horniny, hloubková sonda (vlhkost, obsah vodorozpustných solí). V1 (římsa); bílý výkvět, povrch (složení). |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | Kolem roku 1762 |
| Zpracovatel analýzy | Tišlová Renata, Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | - 12. 2008 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2008_1 |

Výsledky analýzy

Výsledky obsahu vodorozpustných solí byly vyhodnoceny na základě rakouské normy Önorm-B3355-1, která klasifikuje obsah vybraných typů solí v minerálních stavebních materiálech a zároveň doporučuje opatření vedoucí k redukci jejich obsahu. Norma je citována v Tab. 1. Tab.1: Koncentrace vodorozpustných solí v Hm.%, jak je definuje rakouská norma Önorm-B3355-1. Stupeň zasolení; chloridy (Cl-); dusičnany (NO3-); sírany (SO42-). nízký; <0,03; <0,05; <0,1. středně vysoký; 0,03-0,1; 0,05-0,15; 0,1-0,25. vysoký; >0,1; >0,15; >0,25. Vyhodnocení výsledků: Obsah vodorozpustných solí – průzkumem salinity použitého pískovce bylo zjištěno vysoké zasolení originálního kamene a to prakticky v celé hmotě sloupu – vrcholové soše Panny Marie, dříku i v podstavci. Z analyzovaných solí se na korozi horniny podílí především sírany a dusičnany, které jsou ve vysokých koncentracích distribuovány na povrchu i v hloubce horniny. Obsah síranů v povrchových vrstvách může částečně souviset s obsahem sádrovce prokázaného prvkovou analýzou v povrchových vrstvách nečistot (viz. Kapitola Průzkum povrchových vrstev); přítomnost síranů v hloubkách horniny pravděpodobně souvisí s jiným typem síranů. Zdrojem síranových iontů jsou v silně znečištěném městském prostředí oxidy síry, které v prostředí srážek působí korozivně na minerální materiály. Obzvlášť některé druhy síranů se vyznačují vysoce destruktivní účinkem. Zdroj dusičnanů, vysoký především v soklové části, nelze jednoznačně určit; dusičnany se ve vysokých koncentracích obvykle vyskytují v místech shromažďování a rozkladu organických zbytků (např. ptačího trusu, apod.), příp. by se mohlo jednat o zbytky předchozích oprav sloupu, např. po razantním očištění pomocí minerálních kyselin. Obsah vlhkosti – ze sloupu byly odebrány dva typy vzorků hornin – S1-S3 byly odebrány pod hrubou vrstvou tvrdého doplňku, kde byla pozorována největší míra koroze, která se projevovala úplným rozpadem horniny pod povrchem tmelu do hloubky cca 2 cm. Ostatní vzorky byly odebrány z pískovce, bez povrchové vrstvy tmelu. Z výsledků je patrné, že použití stávajícího typu tmelu výrazně přispívá ke korozi původní horniny. Ve vrstvách pod tmely se zadržuje srážková vlhkost (až 4,5%, tj. cca 2x vyšší obsah vlhkosti než je normální vlhkost pískovce), příp. vodorozpustné sole. Zvýšená vlhkost je zvláště problematická v zimních měsících, kdy může docházet k její fázové přeměně na led. Tato přeměna je vždy doprovázena zvýšením objemu vyvolávajícím napětí v hornině. vzorek; h (cm); místo odběru; vlhkost (hm.%); c (Cl-); c (NO3-); c (SO42-). hm.%; mmol/kg; hm.%; mmol/kg; hm.%. S1; 0-1; zeměkoule; 3,1; 0,01; 2,37; 0,05; 7,44; 0,14; 14,24. S2; 1-2; 3,3; 0,01; 5,32; 0,15; 24,49; 0,19; 19,91. S3; 2-3,5; 4,4; 0,02; 3,35; 0,03; 4,57; 0,26; 27,07. S4; 0-1,5; dřík; 2,1; 0,01; 1,63; 0,83; 133,90; 0,73; 75,93. S5; 1,5-3; 2,0; 0,01; 2,33; 0,02; 3,67; 0,70; 72,85. S6; 3-4; 1,6; 0,01; 2,93; 0,05; 8,46; 0,83; 86,14. S7; 0-1,5; podstavec; 2,0; 0,05; 13,42; 0,67; 108,61; 0,42; 43,99. S8; 1,5-3; 1,6; 0,06; 14,12; 0,30; 47,66; 0,22; 23,14. S9; 3-4; 1,2; 0,05; 16,93; 0,42; 68,14; 0,13; 13,66. S10; 0-1; podstavec; 0,7; 0,02; 5,27; 0,02; 3,72; 0,99; 103,05. S11; 1-2,5; 0,5; 0,01; 1,67; <0,01; <1,86; 0,09; 9,04. Doplňky a složení umělého kamene V rámci předchozích oprav sloupu došlo k rozsáhlé výměně některých částí za doplňky. Rozsáhlejší opravy (výměna figurální výzdoby, rozsáhlejších architektonických prvků) byly provedena v kameni; méně rozsáhlé defekty, menší doplňky, byly provedeny v umělém kameni. Dokumentace a rozsah kamenických doplňků byla samostatně zpracována v petrografickém průzkumu, který zpracoval RNDr. Zdeněk Štaffen. Na sloupu byl identifikován pouze jeden typ umělého kamene. Jedná se o velmi tvrdý tmel šedé až okrové barvy, v závislosti na jeho probarvení. Tmel je nanesen v jedné nebo dvou vrstvách (v místě hlubších defektů); hlubší vrstvy jsou nejprve vyplněny jádrovým, hrubozrnným tmelem; povrch je „přeštukován“ tenkou vrstvou jemnozrnného tmelu. Přesné složení tmelu bylo určeno průzkumem, stejně jako byly u tohoto materiálu určeny základní fyzikální vlastnosti, které slouží pro porovnání kompatibility tohoto typu tmelu s přírodní horninou. vzorek T1: Socha Panny Marie, zeměkoule – tmel nanesený ve dvou vrstvách – hrubozrnný jádrový tmel, na kterém je nanesena tenká vrstva jemnozrnného štuku. vzorek T1 – tmel, socha Panny Marie, zeměkoule.; Povrch tmelu s degradovanou povrchovou úpravou-bílé světlo, zvětšení 3x.. Hrubozrnný jádrový tmel - bílé světlo, zvětšení 3x.; Jemnozrnný štukový tmel - bílé světlo, zvětšení 3x.. REM-BEI – charakteristická struktura cementového tmelu – vysoce kompaktní matrix s přítomností kulovitých makropórů.; REM-BEI – slínková částice cementového tmelu.. Popis vzorků a složení vrstev dle REM-EDX: vrstva; popis a složení vrstvy. 1; okrová; obsahuje žlutý okr, příměs barytu a vápna; vrstva je částečně sulfatizovaná vrstva je bohatá na Si – mohlo by se jednat o nátěr s křemičitým pojivem (vodním sklem nebo fluátem) složení dle REM-EDX: Si, Al, Ca, S, Ba (Fe). 0; pískovec; křemičitý pískovec. Stanovení fyzikálních vlastností použitých doplňků, srovnání s přírodními horninami U vzorku T1 (dva vzorky) byly určeny základní fyzikální charakteristiky, které jsou důležité z hlediska ohodnocení kompatibility použitých doplňků na přírodní pískovec – nasákavost vodou (NV), otevřená porozita pro vodu (Pz). Výsledky jsou shrnuty v Tab. 3, pro porovnání byly uvedeny stejné vlastnosti pro jemnozrnný a střednězrnný křemičitý pískovec, podobné horniny byly identifkovány na Mariánském sloupu. Kromě tohoto vykazuje největší poškození jílový pískovec okrové barvy, u něhož lze předpokládat ještě vyšší hodnoty nasákavosti vodou a porozity. Tab. 3: Nasákavost vodou NV (hm.%), porozita Pz (obj. %) použitých doplňků, porovnání s vybranými typy pískovců. Vzorek/pískovec; Nasákavost vodou ponořením za atmosférického tlaku NV (hm.%); Porozita otevřená vodě Pz (obj.%); Pevnost v tlaku (MPa)*. T1/1; 8,2; 14,3; -. T1/2; 7,6; 13,1; -. pískovec, lokalita Podhorní Újezd; 8-11; 16,6-23,2; 28-44. Božanov, střednězrnný pískovec; 4-7; -; 55-70. Pozn.: * převzato z archivu hornin FR, UPCe Vyhodnocení výsledků: Z naměřených fyzikálních charakteristik je zřejmé, že vysoký obsah vodorozpustných solí a vysoká vlhkost na sloupu použitého materiálu jsou zvláště nebezpečné v kombinaci méně nasákavých a málo porézních tmelů s partiemi, které byly zhotoveny z jemnozrnného či jílového pískovce. Použitý typ tmelu omezuje přirozenou výměnu vlhkosti s okolním prostředím (obzvlášť, pokud je nanesen v hrubších vrstvách), voda zůstává uzavřená ve hmotě kamene (ještě více zadržovaná jílovým typem pískovce), lépe řečeno v podpovrchové vrstvě pod tmelem. Zde dochází ke krystalizaci solí, případně v zimních měsících k „vymrzání“ vody v pórech, které jsou vždy doprovázeny objemovými změnami. Je zcela logické, že absolvování několika takových cyklů dochází k překročí pevnosti horniny (obzvlášť méně kvalitní jílový pískovec se bude vyznačovat nižší pevností) a nastává poškození pozorovaná na choceňském sloupu. Složení povrchových nečistot vzorek K1: drapérie Panny Marie, tmavá kompaktní vrstva depozitů. vzorek K2 – drapérie Panny Marie, tmavá vrstva depozitů.; bílé světlo, zvětšeno 100x; 2 1 0. bílé světlo, zvětšeno 3x.; REM-BEI. Složení povrchové vrstvy depozitů dle REM-EDX: stejné složení bylo zjištěno u vzorku K4. Prvkové složení dle REM-EDX: org., Si – povrchová vrstva nečistot tvořena pouze prachovými depozity, které jsou velmi dobře propojeny s horninou. Povrch není sulfatizován. vzorek K2: drapérie Panny Marie, tmavá křehká vrstva povrchových nečistot, v místech chráněných před srážkovou vodou. vzorek K2 – povrchová vrstva nečistot, drapérie Panny Marie.; bílé světlo, zvětšeno 100x; 1 0. bílé světlo, zvětšeno 100x.; REM-BEI – povrch pískovce, sádrovec s prachovými depozity obaluje křemenná zrna pískovce.. Prvkové složení dle REM-EDX: stejné složení bylo zjištěno u vzorku K3 Prvkové složení dle REM-EDX: vrstva; popis a složení vrstvy. 1; šedo-černá; vrstva nečistot tvořená sádrovcem složení dle REM-EDX: Ca, S, Si. 0; pískovec; křemičitý pískovec. vzorek V1: římsa, podstavec sloupu. vzorek V1 – bílé výkvěty na povrchu pískovce.. bílé světlo, zvětšeno 2x; REM-BEI – kompaktní struktura sádrovce.. Prvkové složení dle REM-EDX: Ca, S, Si, Al (Mg, Fe) – povrchová vrstva nečistot je v místech chráněných před vymýváním srážkovou vodou (záhyby drapérie figurální výzdoby, římsa podstavce) tvořena sádrovcem (síranem vápenatým), který vznikl přeměnou uhličitanu vápenatého (přítomného např. v tmelech, příp. povrchových úpravách) na síran vápenatý vlivem působení atmosférických podmínek (působení oxidů síry a atmosférických vlivů – vlhkosti). Vrstva tvořená sádrovcem váže tmavé prachové depozity a saze . Složení povrchových úprav a retuší vzorek ST1: dřík sloupu, hnědo-okrová barevná úprava pískovce. vzorek P/1 – bílé světlo, zvětšeno 100x.; bílé světlo, zvětšeno 100x.; 2 1 0. REM-BEI; REM-BEI – povrch pískovce se zbytky barevné úpravy (mezi zrny).. Popis vzorků a složení vrstev dle REM-EDX: vrstva; popis a složení vrstvy. 2; černá; vrstva depozitů tvořená sádrovcem a prachovými depozity. složení dle REM-EDX: Ca, S, Si. 1; okrová; Zbytky vrstvy zachované v prostoru mezi zrny; obsahuje žlutý okr s malou příměsí umbry, příměs titanové běloby a uhličitanu vápenatého; ve vrstvě byl identifikována přítomnost olova, které může pocházet z některé ze starších povrchových úprav, příp. je součástí prachových depozitů. Vrstva je částečně sulfatizovaná. Vrstva je bohatá na organické sloučeniny – pojivo povrchové úpravy by mohlo být organického původu. složení dle REM-EDX: Si, Al (Fe, K, Ti) (Pb, Ca, S). 0; pískovec; křemičitý pískovec, na povrchu vrstva nečistot.. vzorek P2: dřík sloupu, tmel - hnědo-okrová barevná úprava tmelu. vzorek P/2 – bílé světlo, zvětšeno 100x.; bílé světlo, zvětšeno 100x.; 1 0. REM-BEI; REM-BEI – povrch tmelu se zbytky barevné úpravy (mezi zrny).. Popis vzorků a složení vrstev: vrstva; popis a složení vrstvy. 1; okrová; zbytky povrchové úpravy dochované ve fragmentech, především v prostorech mezi zrny pískovce. Obsahuje žlutý okr, pravděpodobně s příměsí umbry (přítomnost Mn), titanovou bělobu a malou příměs uhličitanu vápenatého, který je částečně sulfatizovaný. složení dle REM-EDX: Si, Al, Ti, Fe, Al (S, Mn). 0; šedá; cementový tmel (analýza viz. kap. doplňky). Shrnutí výsledků chemicko-technologického průzkumu Chemicko-technologický průzkum Mariánského sloupu v Chocni je součástí komplexního restaurátorského průzkumu, který provedla Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v říjnu-listopadu 2008. Chemicko-technologický průzkum byl zaměřen na ohodnocení stavu sloupu s důrazem na originální materiál objektu (pískovec), stav doplňků pocházejících z předchozích oprav a restaurátorských zásahů a popis hlavních korozních fenoménů, které jsou příčinou současného špatného stavu sloupu. Průzkum prokázal: - Aktuální stav sloupu, popis hlavních korozních fenoménů: Stav originálního materiálu sloupu lze hodnotit jako havarijní; původní materiál figurální výzdoby i architektury sloupu jsou dochovány fragmentárně, s přítomností rozsáhlých kamenických oprav a sekundárních doplňků v umělém kameni, které jsou přítomny na celé ploše sloupu. Celoplošně je povrch znečištěn, v místech srážkových stínů je v důsledků sulfatizace povrchu hornina rozrušena do hloubky několika mm. Hloubkové poškození, několik cm, je patrné v místech, kde byly provedeny opravy umělým kamenem na bázi Portlandského cementu s odlišnými vlastnostmi než byly zjištěny u původního materiálu. Originální materiál je silně zavlhnutý a zasolený vodorozpustnými solemi, zvláště dusičnany a sírany, které jsou přítomny v celém sloupu od povrchu do hloubky několika cm. Lze tak jednoznačně říci, že nevhodné použití umělého kamene pro doplňky v tak rozsáhlé míře, v kombinaci se špatným stavem horniny (především vysoký obsah vodorozpustných solí a vysokou vlhkostí) i z petrografického průzkumu vyplývající nižší kvalita pískovců (především jílový typ pískovce, viz. petrografický průzkum) použitých pro doplňky, jsou hlavní příčinou havarijního stavu Mariánského sloupu. - Dokumentace stavu předchozích restaurátorských zásahů (složení a vlastnosti umělého kamene použitého pro doplňky, dokumentace povrchových úprav): Pro doplňky defektů a poškození byl použit jeden typ tmelu. Z hlediska složení se jedná o umělý kámen na bázi Portlandského cementu, který je na povrchu nanesen v místech mělkých defektů v tenké štukové vrstvě, pro vyplnění hlubších defektů byl použit nejprve hrubozrnný jádrový tmel. Barevně byl umělý kámen tónován do barevnosti originálního kamene, povrch byl na závěr barevně ucelen retuší v okrové až okrově-hnědém tónu. Povrchová retuš vznikla pravděpodobně při rozsáhlé opravě sloupu výše popsaným umělým kamenem. Současný stav doplňků uvedeného typu umělého kamene je velmi dobrý; avšak ve styku s originální horninou sloupu způsobuje použití tohoto typu tmelu rozsáhlá poškození vedoucí až k odpadávání částí sloupu. Důvodem jsou zcela odlišné fyzikální a mechanické vlastnosti umělého kamene, které se odlišují od pískovcového podkladu - především u jemnozrnných typů (jemnozrnný křemičitý i jílový pískovec). Především nižší porozita a nasákavost tmelů (souvisí i s paroporpustností), zabraňují pro přírodní horniny přirozenou výměnu vody s okolím (vysušování horniny). Vlhkost a vodorozpsutné soli se koncentrují ve vrstvách pod tmely a působí korozivně na stav pískovcového podkladu.

Fotodokumentace analýzy