| Archivní číslo vzorku | 8616 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1077 |
| Místo |  |
| Objekt | Olejomalba na masonitu, res. Paňázová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8616; Levá strana dole, odběr z rubu. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26. 4. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_5 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 1 (8616) Levá strana dole, odběr z rubu ### Stanovení vlákninového složení papírové podložky ### Optická mikroskopie a mikrochemické testy - Herzbergova vybarvovací zkouška Bílé procházející světlo Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do fialova a žluta. Fialová vlákna měla typické znaky buničiny z jehličnatého dřeva (dvojtečky) a žlutá vlákny měla typické znaky dřevoviny (dvojtečky a křížová pole). Jedná se tedy o směs buničiny z jehličnatého dřeva a dřeviviuny. ### Identifikace pojiva ### Infračervená spektrometrie Vzorek byl převážně tvořen vlákny na bázi celulózy (viz. analýza vlákninového složení), dále vzorek obsahoval malé množství látek pravděpodobně na bázi oleje nebo chemicky podobných látek. ### Mikrochemické zkoušky Test olejů alkalickým zmýdelněním byl pozitivní. Vzorek obsahoval vysýchavé oleje.

Fotodokumentace analýzy