|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8573 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1104 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Monotyp na papíře A. WIEVER, res. Peňázová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 8573 | Barevná vrstva z pravé strany díla | | Vz. č. 2 | 8574 | Papírová podložka - levý horní roh | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Obraz |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Papír |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 24. 2. 2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2017\_12 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 1 (8573)  Barevná vrstva z pravé strany díla Identifikace organických látekInfračervená spektrometrie       Pojivo barevné vrstvy bylo tvořeno pravděpodobně látkou na bázi oleje, který byl částečně zmýdelněn a bílkovinou, jejíž původ nelze určit. Ve spektru byly pásy typické pro anorganickou látku na bázi hnědých hlinitokřemičitanů (okrů, umbry…). Nelze vyloučit příměs dalších organických látek. **Závěr** Pojivo barevné vrstvy bylo tvořeno látkami na bázi olejů a zmýdelněných olejů. Vzorek dále obsahoval bílkoviny a anorganické látky na bázi hlinitokřemičitanů.  Vzorek papírové podložky obsahoval převážně vlákna hadroviny a ojediněle vlákna buničiny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |