|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8811 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | Vz. č. XY |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1113 |
| **Místo** | Broumov, Klášterní knihovna |
| **Objekt** | Renesanční vazba, res. Bártová |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. XVIII B37 | 8807 | nit kapitálku |
| Vz. č. XVII Bβ13 | 8808 | nit |
| Vz. č. XVF β10 | 8809 | motouz |
| Vz. č. VA2 | 8810 | motouz |
| Vz. č. XY | 8811 | tkanice |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 4. 8. 2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2017\_­15 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. XY (8711)TkaniceStanovení vlákninového složení textilieOptická mikroskopie a Herzbergova vybarvovací zkouškaBílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Vlákna vzorku byla hladká, bez jakýchkoli znaků a zbarvení.Šířka vláken byla cca 12 µmIdentifikace organických látekInfračervená spektrometrie**Spektrum vláken vzorku obsahovalo pásy typické pro bílkoviny.****Z výsledků optické mikroskopie a infračervené spektrometrie vyplývá, že by se mělo jednat o vlákna hedvábí.****Závěr**Niť kapitálku a tkanice (8807 a 8811) byly tvořeny hedvábím.Ostatní nitě a motouzy (8808, 8809 a 8810) byly pravděpodobně tvořeny konopím. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |