|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1121 |
| **Místo** | Prackov |
| **Objekt** | Listina Pergamen Malý, res. Samková Mrověcová |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **Vzorek** | **Popis** | | Vz. č. 1 | Vlákna pergamenu | | Vz. č. 2 | Vlákna pergamenu | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 19. 1. 2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2017\_18 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 2  Červená marginálie nad 212 Prvková analýzaOptická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie  |  | | --- | | SEM-EDX |  |  | | --- | | Pergamen  Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, (Sn, Pb, Ca, Cu,) ((Al, Mg, Si, Ti, Fe))  V pergamenu nebyly nalezeny metodou elektronové mikroskopie žádné chloridové ionty | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |