|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8569 |
| **Odběrové číslo vzorku** | Vz. č. H |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1129 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Kniha PHILOSOPHIA, res. Kocka |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. A | 8562 | Vzorek papírové podložky str. 45 | | Vz. č. B | 8563 | Vzorek papírové podložky - lepenka | | Vz. č. C | 8564 | Niť šití | | Vz. č. D | 8565 | Nit kapitálku útek | | Vz. č. E | 8566 | Nit vazu | | Vz. č. F | 8567 | Nit kapitálku osnova | | Vz. č. G | 8568 | Mezivazní přelep | | Vz. č. H | 8569 | Useň | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 13. 2. 2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2017\_19 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. H (8569)  Useň Stanovení typu činění usněOptická mikroskopie a mikrochemické testy Bílé dopadající světlo   |  |  | | --- | --- | | Vzorek | Standart |   Vlákna vzorku ztmavla. Vzorek obsahoval tříslovinu. **Závěr** Vlákna papírové podložky vzorek č. A a G (8562 a 8568) byla tvořena hadrovinou z lněných nebo konopných vláken.  Vzorek papírové podložky č. B (8563) obsahoval kromě hadroviny z konopných nebo lněných vláken malé množství vláken pravděpodobně hedvábných.  Vzorky nití č. C, D, E a F (8564, 8565, 85666 a 8567) byly tvořeny lněnými vlákny.  Useň byla třísločiněná. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |