|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8713 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1145 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Kniha QUAESTIONES SUPER 4, res. Nádvorníková |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 8705 | Vzorek papírové podložky blok str. 164 | | Vz. č. 2 | 8706 | Vzorek papírové podložky - podlep | | Vz. č. 3 | 8707 | Niť šití | | Vz. č. 4 | 8708 | Nit kapitálku modrá | | Vz. č. 5 | 8709 | Vaz useň | | Vz. č. 7 | 8710 | Useň pokryv | | Vz. č. 1 | 8711 | Červená marginálie str.212 | | Vz. č. 2 | 8712 | Růžová str. 238 | | Vz. č. 3 | 8713 | Červené V str. 14 | | Vz. č. 4 | 8714 | Modrá str. 167 pro IČ modrá str. 68 | |
| **Místo odběru foto** | Zadní strana s hřbetem a horní ořízkou    Přední strana s dolní a pření ořízkou |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 26.6.2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2017\_22 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 3 (8713)  Červené V str. 14 Prvková analýzaOptická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie  |  |  | | --- | --- | | Bílé dopadající světlo | | | Místo odběru | SEM-EDX |  |  | | --- | | Červená zrna s malým množstvím žlutých zrn a transparentními zrny  Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Hg, Pb, S, (Ca, Al, Fe, Mg)  Vzorek tvořila rumělka a pigment na bázi olova (mohlo by se jednat o žlutá zrna masikotu, nelze vyloučit přítomnost červeného minia), dále byla přítomna zrna sloučenin vápenku (uhličitany nebo sírany), hlinitokřemičitany s příměsí sloučenin železa - pravděpodobně příměs červeného okru. |  Identifikace organických látekInfračervená spektrometrie   Barevná vrstva obsahovala bílkoviny (1635 cm-1 a 1530 cm-1 amid I a II). Ve spektru se projevují i pásy papírové podložky (1030 cm-1 – len) a pigmentů - uhličitanů (1400 cm-1) a hlinitokřemičitanů (1030 cm-1). **Závěr** Vlákna papírové podložky vzorek č. 1 a 2 (8705 a 8706) byla tvořena hadrovinou z lněných nebo konopných vláken.    Vzorek niti šití č. 3 (8707) byl tvořen pravděpodobně konopnými vlákny a vzorek niti kapitálku č. 4. (8708) byl tvořen hedvábím.  Usňový vaz vzorek č. 5 (8709) nebyl třísločiněný. Vzorek usňového pokryvu byl třísločiněný.  Červená marginálie byla pravděpodobně tvořena rumělkou s příměsí uhličitanu vápenatého, hlinitokřemičitanů a sloučenin železa. Pojivo bylo na bázi bílkovin.  Růžový podklad se zbytky zlato lesklé vrstvy byl tvořen uhličitanem vápenatým a červenými okry, zlatolesklou vrstvu tvořila zlatá (Au) folie s menším množstvím cínu, stříbra, mědi a železa. Pojivo barevné vrstvy nebylo detekováno.  Červenou iniciálu tvořila rumělka a pigment na bázi olova (žlutý masikot popřípadě červené minium) v malé míře byly zastoupeny uhličitan vápenatý, hlinitokřemičitany a sloučeniny železa. Pojivo bylo na bázi bílkovin.  Modrá vrstva byla tvořena azuritem a malým množstvím minerálu baritu, uhličitanů, hlinitokřemičitanů a sloučenin železa. Pojivo barevné vrstvy nebylo detekováno. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |