|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8611 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1154 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Um. dílo na papíře, res. Košárková |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 8611 | Odběr z rubu levá strana uprostřed | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Papír |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 21. 3. 2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2017\_24 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 1 (8611)  Odběr z rubu levá strana uprostřed Optická mikroskopie  |  |  | | --- | --- | | Bílé dopadající světlo | | | SEM-EDX | SEM-EDX |  |  | | --- | | Červená a oranžová zrna | | Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Ca, S, Fe, Si, Al, Mg, Na  Pravděpodobně se jednalo o uhličitan vápenatý, malé množství síranu vápenatého, a sloučeniny na bázi železa, hliníku a křemíku – okry | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |