|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8611 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1154 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Um. dílo na papíře, res. Košárková |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 8611 | Odběr z rubu levá strana uprostřed |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Papír |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 21. 3. 2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2017\_24 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 1 (8611)Odběr z rubu levá strana uprostřed Optická mikroskopie

|  |
| --- |
| Bílé dopadající světlo |
| SEM-EDX | SEM-EDX  |

|  |
| --- |
| Červená a oranžová zrna |
| Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Ca, S, Fe, Si, Al, Mg, NaPravděpodobně se jednalo o uhličitan vápenatý, malé množství síranu vápenatého, a sloučeniny na bázi železa, hliníku a křemíku – okry |

 |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |