|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8719 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 4 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1159 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Kniha VERGILIUS, res.Zychová |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 8715 | Vzorek papírové podložky z předsádky u přední desky s pigmentem |
| Vz. č. 4 | 8719 | Papírová podložka str. 121 -neohořelá |
| Vz. č. 5 | 8720 | Useň zadní deska |
| Vz. č. 7 | 8722 | Vaz |
| Vz. č. 9 | 8724 | Lepenková deska přední |
| Vz. č. 10 | 8725 | Nit neohořelá |
| Vz. č. 11 | 8800 | Papír ohořelý |
| Vz. č. 12 | 8801 | Papír neohořelý |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 21. 7. 2017 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2017\_26 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 4 (8719) Papírová podložka str. 121 -neohořelá Stanovení vlákninového složení papírové podložkyOptická mikroskopie a Herzbergova vybarvovací zkouškaBílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena, což je typické zbarvení pro hadrovinu. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lnu nebo konopí (kolénka), takže se nejspíše jednalo o hadrovinu ze lnu nebo konopí.**Závěr**Vzorky papírové podložky 1, 4 a 9 (8715, 8719 a 8724) byly tvořeny hadrovinou, u vzorku 9 (8724) se ojediněle objevily vlákna srsti.Vzorek usně z desky 5 (8720) byl třísločiněný.Vzorek vazu 7 (8722) byl pravděpodobně lněný a vzorek z nitě 10 (8725) byl konopný.Ze spektra ohořelého papíru vzorek 11 (8800) byl patrný proces oxidace (hoření). Části papírové podložky poškozené tímto procesem, by neměly výrazně urychlovat degradaci nezasažených částí. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |