| Archivní číslo vzorku | 8681 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | PO |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1165 |
| Místo | VELTRUSY |
| Objekt | St. Zámek, část tapet z 2. pol. 18. stol., res. Peňázová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. PO; 8681; Odběr vzorku z dolní části. Vz. č. PP; 8682; Odběr vzorku z křídel bažanta. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 2. pol. 18. stol. |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26. 4. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_27 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. PO (8681) Odběr vzorku z dolní části ### Prvková analýza ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. SEM-EDX. Zrna s modrým pigmentem Vzorek obsahoval světle modrá a bílá zrna. Celkové prvkové složení zrn: C, O, (Na. Mg, S, Al, Pb, Si) ((K, Fe)) Vzorek tvořily převážně látky organického původu. Dále v malé míře byly přítomny hlinitokřemičitany a sloučeniny na bázi olovo. Pravděpodobně by se mohlo jednat o indigo, nelze to však potvrdit.. ## Závěr Barevnou vrstvu v předpokládané originální oblasti nelze přesně identifikovat, jednalo se převážně o organické látky. Modrý pigment v místě doplňku byl pravděpodobně umělý ultramarín.

Fotodokumentace analýzy