| Archivní číslo vzorku | 8682 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | PP |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1166 |
| Místo | VELTRUSY |
| Objekt | St. Zámek, část tapet z 2. pol. 18. stol., res. Peňázová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. PO; 8681; Odběr vzorku z dolní části. Vz. č. PP; 8682; Odběr vzorku z křídel bažanta. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 2. pol. 18. stol. |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26. 4. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_27 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. PP (8682) Odběr vzorku z křídel bažanta ### Prvková analýza ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. SEM-EDX. Zrna s modrým pigmentem Vzorek obsahoval modrá a bílá zrna. Celkové prvkové složení zrn: C, O, Pb, Na, Al, Si, (S, K,) ((Cu, Ca, Mg)) Vzorek pravděpodobně obsahoval modrá zrna umělého ultramarínu a bílá zrna olovnaté běloby ## Závěr Barevnou vrstvu v předpokládané originální oblasti nelze přesně identifikovat, jednalo se převážně o organické látky. Modrý pigment v místě doplňku byl pravděpodobně umělý ultramarín.

Fotodokumentace analýzy