| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | M3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1169 |
| Místo | KUNŠTÁT |
| Objekt | St, zámek, Místnost 303, II, res. Zeman |
| Místo odběru popis | Seznam míst měření. Měření; Popis. Měření 1; Podkladové vrstvy. Měření 2; Obličej-inkarnát. Měření 3; Bílý pás. Měření 4; Modrá. Měření 5; Obličej-inkarnát. Měření 6; Světlemodré roucho. Měření 7; Hnědá. Měření 8; Bílá linka. Měření 9; Bílé pozadí. Měření 10; Obličej. Měření 11; Obličej. Měření 12; Modré roucho. Měření 13; Bílé roucho. Měření 14; Obličej. Měření 15; Obličej. Měření 16; Bílé roucho. Měření 17; Obličej-inkarnát. Měření 18; Červená. Měření 19; Růžová. Měření 20; Podkladové vrstvy. |
| Místo odběru foto | Fotografie č. 3 XRF 6 - Obličej – inkarnát, XRF 6 - Světlemodré roucho, XRF 7 – Hnědá |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 21. 1. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_28 |

Výsledky analýzy

Měření č. 3 Bílý pás Mobilní XRF analýza Prvkové složení Převládající prvky: Ca, Fe, As Prvky, u kterých množství nelze odhadnout: Mg, Al, Si Prvky zastoupené v malém až stopovém množství: P, S, K, Ti-Ba, Mn, Cu, Zn, Sr, Pb Pásy prvků Ti – Ba se překrývají a v takto malém množství nelze tyto prvky jednoznačně rozlišit Předpokládané materiálové složení Barevná vrstva obsahovala sloučeniny na bázi arsenu, jejichž původ je neznámí. Dále nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého a sloučenin železa (železa a manganu). Ve vrstvě se objevilo malé množství pigmentu na bázi olova. Ve spektru se projevily i podkladové vrstvy viz Měření č. 1 (nejspíše vápenná omítka s nespecifikovatelným podílem uhličitanu hořečnatého a pravděpodobně pigmenty na bázi sloučenin železa, manganu a hlinitokřemičitanů). Dále bylo ve spektru zaznamenáno stopové množství prvků tvořících blíže nespecifikovatelné sloučeniny, nejspíše nečistoty (Ti – Ba, Cu, Zn, Sr). Malé množství fosforu mohlo pocházet z kaseinu nebo kostní černě. Porovnání spekter Z důvodu nepředpokládaného výskytu arsenu v měřeních 3, 9, 13, 16 je přiloženo porovnání spekter měření 13 se spektrem měření 1 (podkladové vrstvy) a spektrem z měření 5 (obličej inkarnát) s výskytem olova a rtuti Porovnání červeného spektra měření 1 (podkladové vrstvy) a zeleného spektra měření 13 (bílé roucho) s velkým obsahem arsenu. Porovnání červeného spektra měření 5 (obličej-inkarnát) s obsahem olova a rtuti a spektra měření 13 (bílé roucho) s velkým obsahem arsenu. Srovnání prvkových poměrů pro měření v místech obličejů Na základě množství zachycených fotonů přístrojem byly stanoveny prvkové poměry rtuti a vápníku a olova a vápníku pro všechna měření obličejů XRF 2, 5, 10, 11, 14, 15, 17 a podkladové omítky měření xrf1 Z výsledků vyplynulo, že poměr – zastoupení rtuti a olova vůči vápníku byl u obličejů měřeni XRF 2, 5, 15 a 17 o jeden řád větší než poměr - zastoupení rtuti a olova vůči vápníku pro obličeje z měření XRF 10, 11 a 14, tento poměr se spíše blížil poměru podkladových vrstev. Závěr Při mobilní XRF analýze se získá prvkový profil celé měřené oblasti a v některých případech je velmi těžké nebo nemožné odvodit pigmenty a další sloučeniny tvořící vrstvy. Jedná se spíše o více či méně pravděpodobný odhad. Podkladové omítky byly tvořeny převážně uhličitanem vápenatým s nespecifikovatelným množstvím uhličitanu hořečnatého a pigmenty na bázi sloučenin železa (železa a manganu). Dále se v nich vyskytovaly sloučeniny prvků zastoupených v malém až stopovém množství, jednalo se nejspíše o nečistoty různého původu. Malbu v měřených místech tvořilo pravděpodobně několik základních pigmentů: olovnatá běloba (popřípadě jiné olovnaté pigmenty), rumělka, nejspíše azurit – měďnatý pigment a pigmenty na bázi sloučenin, železa (železa a manganu), uhličitanu vápenatého a sloučeniny arsenu neznámého původu. Kromě podkladové omítky mohly být i v barevné vrstvě přítomny sloučeniny prvků zastoupené ve stopovém množství tvořící nejspíše nečistoty. Inkarnáty (měření 2, 5, 15 a 17) byly tvořeny nejspíše převážně olovnatou bělobou, rumělkou a nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého a sloučenin železa. U obličejů měření 10, 11 a 14 naměřená spektra odpovídala spíše podkladovým vrstvám. Což se ukázalo i při porovnaní poměrů pigmentů rtuti a vápníku a olova a vápníku. Bílé prvky architektury a oděvů (měření 3, 9, 13, 16) byly tvořeny sloučeninami na bázi arsenu, jehož původ je neznámí a nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého a sloučenin železa. Modré prvky (měření 4, 6, 12) byly tvořeny nejspíše azuritem – měďnatým pigmentem a nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého a sloučenin železa a olova. Hnědá barevná vrstva z měření 7 byla pravděpodobně tvořena převážně pigmenty na bázi železa (může se jednat o různé odstíny přírodních okrů). Červená a růžová barevná vrstva (měření 18, 19) byly nejspíše tvořeny rumělkou, olovnatými pigmenty, pigmenty na bázi sloučenin železa a nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého.

Fotodokumentace analýzy