| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | M18 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1185 |
| Místo | KUNŠTÁT |
| Objekt | St, zámek, Místnost 303, II, res. Zeman |
| Místo odběru popis | Seznam míst měření. Měření; Popis. Měření 1; Podkladové vrstvy. Měření 2; Obličej-inkarnát. Měření 3; Bílý pás. Měření 4; Modrá. Měření 5; Obličej-inkarnát. Měření 6; Světlemodré roucho. Měření 7; Hnědá. Měření 8; Bílá linka. Měření 9; Bílé pozadí. Měření 10; Obličej. Měření 11; Obličej. Měření 12; Modré roucho. Měření 13; Bílé roucho. Měření 14; Obličej. Měření 15; Obličej. Měření 16; Bílé roucho. Měření 17; Obličej-inkarnát. Měření 18; Červená. Měření 19; Růžová. Měření 20; Podkladové vrstvy. |
| Místo odběru foto | Fotografie č. 8 XRF 18 - Červená |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 21. 1. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_28 |

Výsledky analýzy

Měření č. 18 Červená Mobilní XRF analýza Prvkové složení Převládající prvky: Ca, Fe, Hg, Pb Prvky, u kterých množství nelze odhadnout: Mg, Al, Si Prvky zastoupené v malém až stopovém množství: S, K, Ti, Mn, Cu, Zn, Sr, Předpokládané materiálové složení Barevná vrstva byla pravděpodobně tvořena pigmenty rumělkou a pigmentem na bázi olova (mohlo se jednat o minium nebo další olovnaté pigmenty). Dále nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého a sloučenin železa (železa a manganu). Ve spektru se projevily i podkladové vrstvy viz Měření č. 1 (nejspíše vápenná omítka s nespecifikovatelným podílem uhličitanu hořečnatého a pravděpodobně pigmenty na bázi sloučenin železa, manganu a hlinitokřemičitanů). Dále bylo ve spektru zaznamenáno stopové množství prvků tvořících blíže nespecifikovatelné sloučeniny, nejspíše nečistoty (Ti, Cu, Zn, Sr) Porovnání spekter Z důvodu nepředpokládaného výskytu arsenu v měřeních 3, 9, 13, 16 je přiloženo porovnání spekter měření 13 se spektrem měření 1 (podkladové vrstvy) a spektrem z měření 5 (obličej inkarnát) s výskytem olova a rtuti Porovnání červeného spektra měření 1 (podkladové vrstvy) a zeleného spektra měření 13 (bílé roucho) s velkým obsahem arsenu. Porovnání červeného spektra měření 5 (obličej-inkarnát) s obsahem olova a rtuti a spektra měření 13 (bílé roucho) s velkým obsahem arsenu. Srovnání prvkových poměrů pro měření v místech obličejů Na základě množství zachycených fotonů přístrojem byly stanoveny prvkové poměry rtuti a vápníku a olova a vápníku pro všechna měření obličejů XRF 2, 5, 10, 11, 14, 15, 17 a podkladové omítky měření xrf1 Z výsledků vyplynulo, že poměr – zastoupení rtuti a olova vůči vápníku byl u obličejů měřeni XRF 2, 5, 15 a 17 o jeden řád větší než poměr - zastoupení rtuti a olova vůči vápníku pro obličeje z měření XRF 10, 11 a 14, tento poměr se spíše blížil poměru podkladových vrstev. Závěr Při mobilní XRF analýze se získá prvkový profil celé měřené oblasti a v některých případech je velmi těžké nebo nemožné odvodit pigmenty a další sloučeniny tvořící vrstvy. Jedná se spíše o více či méně pravděpodobný odhad. Podkladové omítky byly tvořeny převážně uhličitanem vápenatým s nespecifikovatelným množstvím uhličitanu hořečnatého a pigmenty na bázi sloučenin železa (železa a manganu). Dále se v nich vyskytovaly sloučeniny prvků zastoupených v malém až stopovém množství, jednalo se nejspíše o nečistoty různého původu. Malbu v měřených místech tvořilo pravděpodobně několik základních pigmentů: olovnatá běloba (popřípadě jiné olovnaté pigmenty), rumělka, nejspíše azurit – měďnatý pigment a pigmenty na bázi sloučenin, železa (železa a manganu), uhličitanu vápenatého a sloučeniny arsenu neznámého původu. Kromě podkladové omítky mohly být i v barevné vrstvě přítomny sloučeniny prvků zastoupené ve stopovém množství tvořící nejspíše nečistoty. Inkarnáty (měření 2, 5, 15 a 17) byly tvořeny nejspíše převážně olovnatou bělobou, rumělkou a nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého a sloučenin železa. U obličejů měření 10, 11 a 14 naměřená spektra odpovídala spíše podkladovým vrstvám. Což se ukázalo i při porovnaní poměrů pigmentů rtuti a vápníku a olova a vápníku. Bílé prvky architektury a oděvů (měření 3, 9, 13, 16) byly tvořeny sloučeninami na bázi arsenu, jehož původ je neznámí a nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého a sloučenin železa. Modré prvky (měření 4, 6, 12) byly tvořeny nejspíše azuritem – měďnatým pigmentem a nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého a sloučenin železa a olova. Hnědá barevná vrstva z měření 7 byla pravděpodobně tvořena převážně pigmenty na bázi železa (může se jednat o různé odstíny přírodních okrů). Červená a růžová barevná vrstva (měření 18, 19) byly nejspíše tvořeny rumělkou, olovnatými pigmenty, pigmenty na bázi sloučenin železa a nelze vyloučit přítomnost pigmentů na bázi uhličitanu vápenatého.

Fotodokumentace analýzy