| Archivní číslo vzorku | 9130 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1190 |
| Místo | Roudnice nad Labem |
| Objekt | Závěsný obraz KRAJINA-GMU, res. Fesckeová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. V1; 9130; Modrá barevná vrstva u trhliny při horním okraji obrazu vpravo. Vz. č. V2; 9131; Bílá vrstva s podkladem trhlina při horním okraji obrazu vpravo. Vz. č. V3; 9132; Zelená barevná vrstva u spodního okraje z poškozeného místa u středu. Vz. č. V4; 9133; Nit z plátna – lem, vertikální směr. Vz. č. V5; 9134; Nit z plátna – lem, horizontální směr. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Textil |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26. 3. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_1 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. V1 (9130) Modrá barevná vrstva u trhliny při horním okraji obrazu vpravo ### Stratigrafie a prvková analýza ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Místo odběru. Vzorek pohled shora Bílé dopadající světlo; Vzorek pohled zespoda Bílé dopadající světlo. Nábrus Bílé dopadající světlo. Nábrus UV dopadající záření; Nábrus Modré dopadající světlo. Nábrus SEM-EDX; Nábrus SEM-EDX. Vrstva č. 1 Béžová vrstva s bílými a hnědými až červenými zrny Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Ca, Si, Al, (Pb, Zn, K, Fe, Ba, S) Vrstva byla tvořena uhličitanem vápenatým, a malým množstvím hlinitokřemičitanů, olovnatých pigmentů a barytové běloby. Vrstva č. 2 Bílá vrstva, po ozáření UV světlem luminovala do zelena. Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Zn, Vrstva byla tvořena zinkovou bělobou. Vrstva č. 3 Tenká transparentní vrstva Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Zn, (Na, Pb) Vrstva byla tvořena převážně organickými látkami a zinkovou bělobou. Vrstva č. 4 Světlemodrá vrstva s ojedinělými tmavými zrny Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Pb, Zn (Ca, P) Vrstva byla tvořena olovnatou a zinkovou bělobou a ojedinělými zrny pravděpodobně kostní černí. Původ modrého zbarvení nebylo možné určit, mohlo se jednat o barvivum. ## Závěr Plátěná podložka byla tvořena konopnými vlákny. První podkladová béžová vrstva byla tvořena převážně uhličitanem vápenatým a malým množstvím dalších pigmentů. Navazující bílé vrstvy byly tvořeny zinkovou bělobou. Barevné vrstvy dále obsahovali pigmenty na bázi olova – olovnatá běloba, hlinitokřemičitany a sloučeniny železa a pravděpodobně kostní čerň. Původ modrého odstínu se nepodařilo zjistit, mohlo se jednat o barvivum.

Fotodokumentace analýzy