|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 9132 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1192 |
| **Místo** | Roudnice nad Labem |
| **Objekt** | Závěsný obraz KRAJINA-GMU, res. Fesckeová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. V1 | 9130 | Modrá barevná vrstva u trhliny při horním okraji obrazu vpravo | | Vz. č. V2 | 9131 | Bílá vrstva s podkladem trhlina při horním okraji obrazu vpravo | | Vz. č. V3 | 9132 | Zelená barevná vrstva u spodního okraje z poškozeného místa u středu | | Vz. č. V4 | 9133 | Nit z plátna – lem, vertikální směr | | Vz. č. V5 | 9134 | Nit z plátna – lem, horizontální směr | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Závěsný obraz |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Textil |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 26. 3. 2018 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2018\_1 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. V3 (9132)  Zelená barevná vrstva u spodního okraje z poškozeného místa u středu Stratigrafie a prvková analýzaOptická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Místo odběru | Vzorek pohled zespoda  Bílé dopadající světlo | | | Nábrus  Bílé dopadající světlo | | | | Nábrus  UV dopadající záření | | Nábrus  Modré dopadající světlo | | Nábrus  SEM-EDX | Nábrus  SEM-EDX | |  |  | | --- | | Vrstva č. 1  Béžová vrstva s tmavými a červenými zrny  Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Ca, (Zn, Pb, Na), ((Si, Ba, S, Al, Mg))  Vrstva byla tvořena uhličitanem vápenatým a malým množství zinkové běloby, pigmentů olova, barytové běloby a hlinitořemičitanů | | |  | | --- | | Vrstva č. 2  Bílá vrstva, po ozáření UV světlem luminovala do zelena.  Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Zn  Vrstva byla tvořena převážně zinkovou bělobou | | Vrstva č. 3  Tmavá vrstva  Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Zn, Si, Ca, Al, (Mg, Fe, Na)  Vrstvu pravděpodobně tvořily zinková běloba, uhličitan vápenatý - hořečnatý, hlinitokřemičitany a sloučeniny železa. Mohlo se jednat částečně o nečistoty | |  **Závěr** Plátěná podložka byla tvořena konopnými vlákny.  První podkladová béžová vrstva byla tvořena převážně uhličitanem vápenatým a malým množstvím dalších pigmentů.  Navazující bílé vrstvy byly tvořeny zinkovou bělobou.  Barevné vrstvy dále obsahovali pigmenty na bázi olova – olovnatá běloba, hlinitokřemičitany a sloučeniny železa a pravděpodobně kostní čerň.  Původ modrého odstínu se nepodařilo zjistit, mohlo se jednat o barvivum. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |