| Archivní číslo vzorku | 9126 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1195 |
| Místo | Roudnice nad Labem |
| Objekt | PORTRÉT DÁMY S KNIHOU GMU, res. Fesckeová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. V1; 9126; Hnědá barevná vrstva s podkladem, dolní levý roh, odebráno z poškozeného místa. Vz. č. V2; 9127; Tmavě červená vrstva pod rohem knihy u trhliny. Vz. č. V3; 9128; Zelená barevná vrstva v horní části při pravém okraji u trhliny. Vz. č. V4; 9129; Nit z plátna v lemu a) vertikální směr a b) horizontální směr. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Textil |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy |  |
| Datum zpracování zprávy k analýze |  |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv |  |

Výsledky analýzy

Vzorek č. V1 (9126) Hnědá barevná vrstva s podkladem, dolní levý roh, odebráno z poškozeného místa ### Stratigrafie a prvková analýza ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Místo odběru. Vzorek pohled shora Bílé dopadající světlo; Vzorek pohled zespoda Bílé dopadající světlo. Nábrus Bílé dopadající světlo. Nábrus UV dopadající záření; Nábrus Modré dopadající světlo. Nábrus SEM-EDX; Nábrus SEM-EDX. Vrstva č. 1 Béžová vrstva s béžovými až červenými a bílými zrny. Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Ba, Pb, S, Ca, (Si, Mg, Na, Al,) ((Fe)) Vrstva byla pravděpodobně tvořena přírodní barytovou bělobou, olovnatou bělobou (nelze vyloučit jiný pigment na bázi olova) uhličitanem vápenatým – hořečnatým a hlinitokřemičitany – okry. Vrstva č. 2 Hnědá vrstva s červenými a tmavými zrny Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Pb, Si, Fe, Al, (Hg, Ca, K, Na) Vrstva byla pravděpodobně tvořena pigmenty na bázi olova (minium, popřípadě olovnatá běloba), sloučeninami železa a hlinitokřemičitnany – okry, rumělkou a uhličitanem vápenatým.. Vrstva č. 3 Tenká transparentní béžová vrstva Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, (Si, Al,) ((Pb, Ca, Fe, K)) Vrstva byla tvořena převážně organickými látkami - lakem. ## Závěr Plátěná podložka byla tvořena konopnými vlákny. Béžová podkladová vrstva obsahovala přírodní barytovou bělobu, pigmenty na bázi olova, uhličitan vápenatý – hořečnatý a hlinitokřemičitany. Barevné vrstvy obsahovaly pimenty na bázi olova, železa a hlinitokřemičitanů – okry, rumělku a uhličitan vápenatý. Na povrchu byla tenká laková vrstva.

Fotodokumentace analýzy