| Archivní číslo vzorku | 9129 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1198 |
| Místo | Roudnice nad Labem |
| Objekt | PORTRÉT DÁMY S KNIHOU GMU, res. Fesckeová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. V1; 9126; Hnědá barevná vrstva s podkladem, dolní levý roh, odebráno z poškozeného místa. Vz. č. V2; 9127; Tmavě červená vrstva pod rohem knihy u trhliny. Vz. č. V3; 9128; Zelená barevná vrstva v horní části při pravém okraji u trhliny. Vz. č. V4; 9129; Nit z plátna v lemu a) vertikální směr a b) horizontální směr. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Textil |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy |  |
| Datum zpracování zprávy k analýze |  |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv |  |

Výsledky analýzy

Vzorek č. V4 (9129) Nit z plátna v lemu a) vertikální směr ### Stanovení vlákninového složení textilu ### Optická mikroskopie a Herzbergova vybarvovací zkouška Bílé procházející světlo Vlákna vzorku měla typické znaky lnu nebo konopí (kolénka, podélné rýhování a vínově červenou barvu po reakci s Herzbergovým činidlem), nejspíše se jednalo o len nebo konopí. Šířka vláken byla cca 27 µm. ### Optická mikroskopie a zkouška fluoroglucínem Bílé dopadající světlo Vlákna vzorku se po reakci s roztokem fluoroglucínu ojediněle lokálně zbarvila do vínova - obsahovala menší množství ligninu. Pravděpodobně se jednalo o konopná vlákna. Vzorek č. V4 (9129) Nit z plátna v lemu b) horizontální směr ### Stanovení vlákninového složení textilu ### Optická mikroskopie a Herzbergova vybarvovací zkouška Bílé procházející světlo Vlákna vzorku měla typické znaky lnu nebo konopí (kolénka, podélné rýhování a vínově červenou barvu po reakci s Herzbergovým činidlem), nejspíše se jednalo o len nebo konopí. Šířka vláken byla cca 21 µm. ### Optická mikroskopie a zkouška fluoroglucínem Bílé dopadající světlo Vlákna vzorku se po reakci s roztokem fluoroglucínu ojediněle lokálně zbarvila do vínova - obsahovala menší množství ligninu. Pravděpodobně se jednalo o konopná vlákna. ## Závěr Plátěná podložka byla tvořena konopnými vlákny. Béžová podkladová vrstva obsahovala přírodní barytovou bělobu, pigmenty na bázi olova, uhličitan vápenatý – hořečnatý a hlinitokřemičitany. Barevné vrstvy obsahovaly pimenty na bázi olova, železa a hlinitokřemičitanů – okry, rumělku a uhličitan vápenatý. Na povrchu byla tenká laková vrstva.

Fotodokumentace analýzy