| Archivní číslo vzorku | 9037 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1199 |
| Místo | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. V1; 9037; Tmavě červená barevná vrstva i s podkladem, pravý dolní roh. Vz. č. V2; 9038; Světlejší modrá, pozadí, vlevo nahoře. Vz. č. V3; 9039; Vlákna z plátěné podložky, vertikální a horizontální směr. Vz. č. V4; 9040; Tmavě modrá barevná vrstva s červenohnědou podmalbou, tmavě modrý mrak, uprostřed pozadí. |
| Objekt | Obraz SENOSEČ V ŘÍČKÁCH 1957, R. Wiesner, res. Miklovičová |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | textil |
| Datace objektu | 1957 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 2. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_3 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. V1 (9037) Tmavě červená barevná vrstva i s podkladem, pravý dolní roh ### Stratigrafie a prvková analýza ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Místo odběru. Vzorek pohled shora Bílé dopadající světlo; Vzorek pohled zespoda Bílé dopadající světlo. Nábrus Bílé dopadající světlo. Nábrus UV dopadající záření; Nábrus Modré dopadající světlo. Nábrus SEM-EDX; Nábrus SEM-EDX. Vrstva č. 1 Tenká žlutobílá vrstva Na SEM – EDX nebyla pozorována, pravděpodobně se jednalo o organické látky. Vrstva č. 2 Bílá vrstva, po ozáření UV světlem luminovala do zelena. Celkové prvkové složení vrstvy: C, Zn, O, Na, ((F, S)) Vrstva byla tvořena převážně zinkovou bělobou. Vrstva č. 3 Bílá vrstva Celkové prvkové složení vrstvy: Pb, C, O, Zn, Vrstva byla tvořena olovnatou bělobou a pravděpodobně zinkovou bělobou. Vrstva č. 4 Zelená vrstva se zelenými a bílými zrny Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Cr, Pb, Zn, Ba, S, Al, Zelený pigment byl tvořen chromoxidem opakním, dále vrstvu tvořily olovnatá běloba, zinková běloba a pravděpodobně umělá barytová běloba. Vrstva č. 5 Červená vrstva s červenými, bílými zrny a ojedinělými zelenými zrny, některá zrna po ozáření UV světlem luminovala do zelena Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Zn, Ba, S, Pb, Na, (Al, Cr, Ca) Vrstva obsahovala zinkovou bělobu, pravděpodobně umělou barytovou bělobu, pigmenty na bázi olova – například: olovnatou bělobu a minium, zelená zrna pravděpodobně tvořil chromoxid opakní. Přesný původ červeného zbarvení vrstvy nešlo určit, mohlo se jednat o barvivo srážené na substrát. Vrstva č. 6 Tenká transparentní vrstva bez zabarvení s modrými zrny Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Zn, Al, Ba, Ca, Si, ((Ca, Co, S, Na)) Vrstvu tvořily pigmenty na bázi zinku, barya a pravděpodobně kobaltové modři ## Závěr Plátěná podložka byla tvořena konopnými vlákny. Nejspodnější vrstvou zachycenou na vzorcích byla organická vrstva pravděpodobně izolace. Dále následovali dvě bílé vrstvy, spodnější tvořená zinkovou bělobou a vrchní tvořená olovnatou bělobou. U vzorku č. V2 (9038) byla přítomna na povrchu modrá zrna pravděpodobně umělý ultramarín. Dále následovala zelená vrstva, u vzorku V2 (9038) světlejší s věším obsahem bílých pigmentů (olovnatá běloba a běloby na bázi zinku a barya), u vzorku V1 (9037) byla vrstva převážně tvořena chromoxidem opakním. Ve všech nábrusech se objevila červená vrstva tvořená zinkovou bělobou pravděpodobně umělou barytovou bělobou ojediněle zelenými zrny chromoxidu opakního a modrými zrny kobaltové modři. Červeného odstínu bylo pravděpodobně dosaženo užitím barviva sráženého na substrát. Vzorek č V2 (9038) dále obsahoval bílou vrstvu z olovnaté běloby a zinkové běloby a na povrchu byla tenká vrstva modrých zrn. Vzorek č. V4 (9040) obsahoval tři modré vrstvy tvořené převážně modrými pigmenty manganovou modří a kobaltovou modří.

Fotodokumentace analýzy