| Archivní číslo vzorku | 9039 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1201 |
| Místo | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. V1; 9037; Tmavě červená barevná vrstva i s podkladem, pravý dolní roh. Vz. č. V2; 9038; Světlejší modrá, pozadí, vlevo nahoře. Vz. č. V3; 9039; Vlákna z plátěné podložky, vertikální a horizontální směr. Vz. č. V4; 9040; Tmavě modrá barevná vrstva s červenohnědou podmalbou, tmavě modrý mrak, uprostřed pozadí. |
| Objekt | Obraz SENOSEČ V ŘÍČKÁCH 1957, R. Wiesner, res. Miklovičová |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | textil |
| Datace objektu | 1957 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 2. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_3 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. V3 (9039) Vlákna z plátěné podložky, vertikální směr ### Stanovení vlákninového složení textilu ### Optická mikroskopie a Herzbergova vybarvovací zkouška Bílé procházející světlo Vlákna vzorku měla typické znaky lnu nebo konopí (kolénka, podélné rýhování a vínově červenou barvu po reakci s Herzbergovým činidlem), nejspíše se jednalo o len nebo konopí. Šířka vláken byla cca 27 µm. ### Optická mikroskopie a zkouška fluoroglucínem Bílé dopadající světlo Vlákna vzorku se po reakci s roztokem fluoroglucínu ojediněle lokálně zbarvila do vínova - obsahovala menší množství ligninu. Pravděpodobně se jednalo o konopná vlákna. Vlákna z plátěné podložky, horizontální směr ### Stanovení vlákninového složení textilu ### Optická mikroskopie a Herzbergova vybarvovací zkouška Bílé procházející světlo Vlákna vzorku měla typické znaky lnu nebo konopí (kolénka, podélné rýhování a vínově červenou barvu po reakci s Herzbergovým činidlem), nejspíše se jednalo o len nebo konopí. Šířka vláken byla cca 23 µm. ### Optická mikroskopie a zkouška fluoroglucínem Bílé dopadající světlo Vlákna vzorku se po reakci s roztokem fluoroglucínu ojediněle lokálně zbarvila do vínova - obsahovala menší množství ligninu. Pravděpodobně se jednalo o konopná vlákna. ## Závěr Plátěná podložka byla tvořena konopnými vlákny. Nejspodnější vrstvou zachycenou na vzorcích byla organická vrstva pravděpodobně izolace. Dále následovali dvě bílé vrstvy, spodnější tvořená zinkovou bělobou a vrchní tvořená olovnatou bělobou. U vzorku č. V2 (9038) byla přítomna na povrchu modrá zrna pravděpodobně umělý ultramarín. Dále následovala zelená vrstva, u vzorku V2 (9038) světlejší s věším obsahem bílých pigmentů (olovnatá běloba a běloby na bázi zinku a barya), u vzorku V1 (9037) byla vrstva převážně tvořena chromoxidem opakním. Ve všech nábrusech se objevila červená vrstva tvořená zinkovou bělobou pravděpodobně umělou barytovou bělobou ojediněle zelenými zrny chromoxidu opakního a modrými zrny kobaltové modři. Červeného odstínu bylo pravděpodobně dosaženo užitím barviva sráženého na substrát. Vzorek č V2 (9038) dále obsahoval bílou vrstvu z olovnaté běloby a zinkové běloby a na povrchu byla tenká vrstva modrých zrn. Vzorek č. V4 (9040) obsahoval tři modré vrstvy tvořené převážně modrými pigmenty manganovou modří a kobaltovou modří.

Fotodokumentace analýzy