| Archivní číslo vzorku | 9040 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1202 |
| Místo | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. V1; 9037; Tmavě červená barevná vrstva i s podkladem, pravý dolní roh. Vz. č. V2; 9038; Světlejší modrá, pozadí, vlevo nahoře. Vz. č. V3; 9039; Vlákna z plátěné podložky, vertikální a horizontální směr. Vz. č. V4; 9040; Tmavě modrá barevná vrstva s červenohnědou podmalbou, tmavě modrý mrak, uprostřed pozadí. |
| Objekt | Obraz SENOSEČ V ŘÍČKÁCH 1957, R. Wiesner, res. Miklovičová |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | textil |
| Datace objektu | 1957 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 2. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_3 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. V4 (9040) Tmavě modrá barevná vrstva s červenohnědou podmalbou, tmavě modrý mrak, uprostřed pozadí ### Stratigrafie a prvková analýza ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Místo odběru. Vzorek pohled shora Bílé dopadající světlo; Vzorek pohled zespoda Bílé dopadající světlo. Nábrus Bílé dopadající světlo. Nábrus UV dopadající záření; Nábrus Modré dopadající světlo. Nábrus SEM-EDX; Nábrus SEM-EDX. Vrstva č. 1 Červená vrstva s červenými, bílými zrny a ojediněle zelenými a modrými zrny, po ozáření UV světlem luminovala některá zrna do zelena Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Zn, Ba, Pb, S, Na, Cr, (Al. Ca,) ((Si, Co)) Vrstva obsahovala zinkovou bělobu, pravděpodobně umělou barytovou bělobu, pigmenty na bázi olova – například: olovnatou bělobu a minium, zelená zrna pravděpodobně tvořil chromoxid opakní. Modrá zrna mohla být tvořena kobaltovou modří. Přesný původ červeného zbarvení vrstvy nešlo určit, mohlo se jednat o barvivo srážené na substrát. Vrstva č. 2a Modrá vrstva s modrými a ojediněle bílými a červenými zrny Celkové prvkové složení vrstvy: C, Ba, O, S, Na, Al, Si, Zn, (Mn,) ((K, Mg, Ca)) Modrý pigment pravděpodobně tvořila mangová modř. Nelze vyloučit přítomnost uměl barytové běloby a zinkové běloby. Dále byla ve vrstvě zrna na bázi hlinitokřemičitanů (červené, bílé nebo modrý umělý ultramarín).. Vrstva č. 2b Modrá vrstva s modrými a ojediněle světlými zrny Celkové prvkové složení vrstvy: C, O, Al, Na, Si, S, Ba, (Co, Mg) Vrstva byla převážně tvořena organickými látkami. Ojedinělá zrna tvořila pravděpodobně kobaltová a manganová modř, pigmenty na bázi hlinitokřemčitanů a nelze vyloučit přítomnost umělé barytové běloby. Vrstva č. 2c Modrá vrstva s modrými a bílými zrny Celkové prvkové složení vrstvy: C, Ba, O, S, Na, Al, Si, (Mn, Zn,) ((Mg)) Modrý pigment pravděpodobně tvořila manganová modř. Dále byly přítomny hlinitokřemičitany a nelze vyloučit přítomnost umělé barytové běloby.. ## Závěr Plátěná podložka byla tvořena konopnými vlákny. Nejspodnější vrstvou zachycenou na vzorcích byla organická vrstva pravděpodobně izolace. Dále následovali dvě bílé vrstvy, spodnější tvořená zinkovou bělobou a vrchní tvořená olovnatou bělobou. U vzorku č. V2 (9038) byla přítomna na povrchu modrá zrna pravděpodobně umělý ultramarín. Dále následovala zelená vrstva, u vzorku V2 (9038) světlejší s věším obsahem bílých pigmentů (olovnatá běloba a běloby na bázi zinku a barya), u vzorku V1 (9037) byla vrstva převážně tvořena chromoxidem opakním. Ve všech nábrusech se objevila červená vrstva tvořená zinkovou bělobou pravděpodobně umělou barytovou bělobou ojediněle zelenými zrny chromoxidu opakního a modrými zrny kobaltové modři. Červeného odstínu bylo pravděpodobně dosaženo užitím barviva sráženého na substrát. Vzorek č V2 (9038) dále obsahoval bílou vrstvu z olovnaté běloby a zinkové běloby a na povrchu byla tenká vrstva modrých zrn. Vzorek č. V4 (9040) obsahoval tři modré vrstvy tvořené převážně modrými pigmenty manganovou modří a kobaltovou modří.

Fotodokumentace analýzy