| Archivní číslo vzorku | 9958 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1126 |
| Místo |  |
| Objekt | HERBÁŘ ANEB BYLINÁŘ, res. Guláš |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifikační číslo vzorku; Místo odběru; Povrchová úprava; Stručný popis; Analýza. vzorek č. 1; 9958; Pravý horní vaz; ne; motouz; OM. vzorek č. 2; 9959; Poškozené šití vazby; ne; Fragment nitě z knižní vazby; OM. vzorek č. 3; 9960; Zadní strana záložky; ne; Usňový pokryv knižní vazby; OM. vzorek č. 4; 9961; Zadní část spodního usńového řemínku; ne; Useň řemínku; OM. vzorek č. 5; 10028; ano; OM. SEM-EDX. vzorek č. 6; 10029; ano; OM. SEM-EDX. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 28. 1. 2020 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_8 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 1/9958 motouz Lokalizace: pravý horní vaz Místo odběru Místo odběru vzorku 1/9958 Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 19958 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x.v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vzorek tvořil motouz jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 25 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, nebo kopřiva).

Fotodokumentace analýzy