| Archivní číslo vzorku | 10324 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | DJ2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1237 |
| Místo | Olomouc, Vědecká knihovna |
| Objekt | Kniha SECHS UND VIERßIG DISCURSUS, res. Janečková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifikační číslo vzorku; Místo odběru; Povrchová úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. DJ1; 10323; str. 636 pravý horní roh; ne; Papírová podložka; vlákninové složení; OM. DJ2; 10324; ne; Nit - původní šití; vlákninové složení; OM. „stáčecí“ test. DJ3; 10325; ne; nit - dobové šit svazku; vlákninové složení; OM. „stáčecí“ test. DJ4; 10326; ne; nit - dobové šití; vlákninové složení; OM. „stáčecí“ test. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 15. 6. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_3 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. DJ2/10324 nit - původní šití Lokalizace: Detail vzorku Makrosnímek vzorku DJ2/10324. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku DJ2/10324 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vzorek DJ2/10324 tvoří nit, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 5 až 15 µm. Po styku s v Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, nebo kopřiva). „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela po směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna lnu (kopřiva). ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vlákna vzorku papírové podložky DJ1/10323 tvoří hadrovina, pravděpodobně z lýkových vláken. Vzorky nití tvoří lýková vlákna. DJ2/10324 a DJ4/10326 jsou pravděpodobně na bázi lnu (kopřivy). Vzorek DJ3/10325 je na bázi konopí.

Fotodokumentace analýzy