| Archivní číslo vzorku | 10313 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1261 |
| Místo | Uherčice, St, zámek |
| Objekt | Grafický list FONTÁNA DI TRÉVI, res. Ptáčková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 3; 10313; levý a pravý horní roh - rub; ne; papírová podložka; vlákninové složení; OM. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Grafika |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 17. 6. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_5 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 3/10313 papírová podložka Lokalizace: levý a pravý horní roh - rub Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie: Anna Ptáčková) a makrosnímek vzorku 3/10313. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímky vláken vzorku 3/10313 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x.v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vlákna 3/10313 vzorku papírové podložky se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena, jedná se tedy o hadrovinu. Byla pozorována vlákna s kolénky – znak lýkových rostlin. Nelze vyloučit menší příměs vláken na bázi bavlny. Vlákna vzorku tvořící papírovou podložku jsou relativně dlouhá s velkým množstvím uvolněných fibril, lze tedy předpokládat dobrý stav papírové podložky.

Fotodokumentace analýzy