| Archivní číslo vzorku | 4316 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | ST5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 127 |
| Místo | Česká Třebová |
| Objekt | Sousoší sv. Trojice |
| Místo odběru popis | Stratigrafie dochovaných barevných nátěrů – pro průzkum barevných vrstev bylo odebráno celkem 6 vzorků povrchových barevných úprav. Popis ST1 - černá na zeleném podkladu ST2 - černá na zeleném podkladu ST3/1 - zlacení na kameni¨ stanovení fyzikálních vlastností horniny – na základě vizuálního průzkumu byly odebrány vzorky hornin s různou mírou poškození (V2, V3). Pro porovnání jejich vlastností s nepoškozenou horninou byl odebrán vzorek nedegradovaného kamene (V1). |
| Místo odběru foto | Místo odběru vzorků. Podstavec – nápisová deska, písmeno P ze zkratky “L.P.“. Podstavec – nápisová deska, písmeno E ze slova “posvěceno“.. Reliéf. Reliéf, barevná úprava na bílém tmelu. oblaka u pravého anděla. Socha Panny Marie, drapérie. Socha Boha Otce, drapérie, pravá ruka Stanovení fyzikálních vlastností horniny – na základě vizuálního průzkumu byly odebrány vzorky hornin s různou mírou poškození (V2, V3). Pro porovnání jejich vlastností s nepoškozenou horninou byl odebrán vzorek nedegradovaného kamene (V1). Místo odběru vzorků. V1 – Řoh římsy podstavce Nedegradovaná hornina. V2 – oblaka pod sousoším Okrová část horniny, pravděpodobně bohatá na jílové minerály. Jejich přítomnost způsobuje lokální degradaci horniny. V3 – podstavec pod sousoším Analýza tmelů. Místo odběru vzorků. T1 – Řoh římsy podstavce Degradace tmelu na ruce „Boha Otce“.. |
| Typ díla | socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | kámen |
| Datace objektu | neuvedeno |
| Zpracovatel analýzy | Tišlová Renata |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 20. 9. 2008 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2008_3 |

Výsledky analýzy

Stratigrafie a složení barevných vrstev vzorek ST5 (4316): Socha Panny Marie, drapérie Popis: zlacení na žlutém podkladu ST4: bílé dopadající světlo, zvětšení 200x; 6 5 4 3 2 1. UV; Modré světlo. Popis a složení vrstev: vrstva; označení; popis. 6; zlacení; ve fragmentech dochované zbytky zlacení, na povrchu patrná vrstva prachových depozitů. 5; okrová; tvoří podklad pod zlacení, nanesená ve dvou vrstvách. 4; okrová; na povrchu vrstva nečistot (původně mohla tvořit podklad pod další vrstvu zlacení). 3; hnědá-černá; Tenká vrstva na povrchu zlacení (mohlo by se též jednat o povrchovou úpravu zlacení – ztmavlý lak). 2; zlacení; nesouvislá vrstva zlacení, značně degradovaná. 1; šedo-žlutá; Tvoří podklad pod zlacení. Měření fyzikálních vlastností horniny Ze sousoší i ostatních částí reliéfu byly odebrány vzorky hornin pro orientační zjištění jejich stavu a míry jejich degradace. U hornin byl orientačně zjištěn druh horniny, míra poškození a jejich základní fyzikální charakteristiky – nasákavost, otevřená porozita pro vodu. Ostatní parametry – mineralogické složení, nasákavost vodou (měřená metodou kapilárního vzlínání) bude provedeno v rámci průzkumu při restaurování objektu. Místo odběru vzorků; Optická mikroskopie; Popis. V1 – zdravý kámen nemáme. V2 – oblaka pod sousoším; - jemnozrnný pískovec s úzkou distribucí zrn a nízkým obsahem slídy. Prostor mezi zrny je vyplněn jílovým podílem.. V3 – podstavec pod sousoším; - střednězrnný pískovec s úzkou distribucí zrn. Kromě křemene, jako základní složky, jsou přítomny živce, slídy a ostatní silikáty (v optickém mikroskopu patrná zrna glaukonitu). Póry jsou částečně vyplněny jílovým podílem.. Analýza tmelů Popis - jedná se o modifikovaný tmel; Mikrochemicky byl prokázán uhličitan vápenatý a přítomnost organických aditiv, pravděpodobně syntetického původu. Součástí tmelu jsou plniva a bílé pigmenty. - tmely jsou povrchově zvětralé a degradují v tenkých vrstvách. Závěr: Předmětem chemicko-technologického průzkumu bylo sousoší sv. Trojice v České Třebové. V rámci průzkumu byly provedeny: - dokumentace a analýza povrchových barevných úprav – povrchové úpravy jsou dochovány v různé míře na celé ploše sousoší i podstavci. Dle vizuálního průzkumu není patrná polychromní úprava, vyskytují se pouze monochromní nátěry se zbytky zlacení či stříbření provedené v několika etapách. Průzkum byl proveden na 7 vzorcích. - určení stavu horniny - bylo vyhodnoceno na základě měření základních fyzikálních vlastností – nasákavosti vodou a porozity. Měření bylo provedeno na 3 vzorcích. - složení tmelů – pro tmelení defektů byl v hojné míře použit bílý, měkký tmel, jehož orientační složení bylo určeno mikrochemickými zkouškami. Z průzkumu bylo zjištěno: Povrchové barevné úpravy sousoší a podstavce: - na povrchu sousoší nebyla jednoznačně prokázána přítomnost originálních barevných úprav. Mezi nejstaršími vrstvami se opakovaně vyskytovala monochromní okrovo-hnědá až hnědo-červená vrstva transparentního charakteru, jejíž stáří však nelze jednoznačně určit. U vzorku ST3/1 (zlacení, reliéf) a ST4 (stříbření, oblaka u pravého andílka), byla na těchto vrstvách nanesena vrstva zlacení nebo stříbrný nátěr. Z tohoto vyplývá, že v současnosti nejstarší dochovaná barevnost je monochromní v hnědém tónu s lokálním zlacení, příp. stříbřením. - na těchto vrstvách byly prokázány další dvě či tři etapy, které většinou respektovaly starší barevné pojednání. Posouzení stavu horniny: - Z provedeného orientačního průzkumu hornin použitých na sousoší (V2 oblaka) a podstavci (V3 podstavec) je zřejmé, že obě části jsou vytvořeny z jiného typu materiálu. Obě horniny jsou křemenné pískovce s vysokým obsahem jílových minerálů bohatých na železo, které dávají horninám typický okrový vzhled. Díky těmto charakteristickým znakům nelze jednoznačně vyloučit shodný geologický původ obou hornin. - Pískovec použitý na figurální výzdobě je jemnozrnný s úzkou distribucí zrn a nízkým obsahem slídy. Prostor mezi zrny je vyplněn jílovým podílem. - Pískovec použitý na podstavci je střednězrnný taktéž s úzkou distribucí zrn. Kromě křemene, jako základní složky, jsou přítomny živce, slídy a ostatní silikáty (v optickém mikroskopu patrná zrna glaukonitu). Póry jsou částečně vyplněny jílovým podílem. - Degradace obou hornin souvisí s botnáním jílové složky při zavlhčení a nízké pevnosti samotné horniny. Z naměřené vysoké nasákavosti na nejvíce degradovaných místech je zřejmé, že pro zpomalení procesu degradace je potřeba provést lokální konsolidaci a její účinek ověřit měřením fyzikálních vlastností. Lokálně jsou patrná místa s vyšším obsahem jílového podílu, která výrazně rychleji reagují podle výše uvedeného mechanismu. Složení dochovaných tmelů: - Jedná se o modifikovaný tmel; mikrochemicky byl prokázán uhličitan vápenatý a přítomnost organických aditiv, pravděpodobně syntetického původu. Součástí tmelu jsou plniva a bílé pigmenty. Tmely neobsahují plnivo. Přesné složení bude určeno na základě elektronové mikroskopie v průběhu restaurování. Vzhledem k použití syntetických polymerů, můžeme zásah časově zařadit do 20. století a to spíše do její 2. pol.. - Vzhledem ke špatnému stavu tmelů (tmely jsou povrchově zvětralé a degradují v tenkých vrstvách), díky kterému místy ztratily svoji ochrannou funkci, a nevhodně zvolené barevnosti je potřeba zvážit jejich setrvání na restaurovaném objektu

Fotodokumentace analýzy