| Archivní číslo vzorku | 10315 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1287 |
| Místo |  |
| Objekt |  |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifikační číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Povrchová úprava; Analýza. vzorek č. 1; 10315; Rub, levý horní roh; ne; ruční papír; OM. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Grafika |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 20. 5. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_10 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 1/10315 grafický list Lokalizace: rub levý horní roh Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru a makrosnímek vzorku 1/10315. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 1/10315 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena. Jedná se o hadrovinu.

Fotodokumentace analýzy