| Archivní číslo vzorku | 10460 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | L.S.B3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1290 |
| Místo | Chrudim, Regionální muzeum |
| Objekt | Bible čeká 1537, res. Stašová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifikační číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. L.S.B1; 10458; pokryv; useň; typ činění; OM, roztok FeCl3. L.S.B2; 10459; vaz; motouz; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu „stáčecí“ test. L.S.B3; 10460; šítí knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu „stáčecí“ test. L.S.B4; 10590; list strana č. AAIV; červená ořízka; identifikace pigmentů srovnání se vzorkem L.S.B5; OM, SEM-EDX. L.S.B5; 10591; dřevěné zadní desky; červená barevná vrstva; identifikace pigmentů srovnání se vzorkem L.S.B4; OM, SEM-EDX. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | 1537 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 3. 11. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_21 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. L.S.B3/10460 nit Lokalizace: šití knižního bloku Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Ludmila Stašová) a makrosnímek vzorku L.S.B2/10459 . Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku L.S.B2/10459v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x, 200x a 500x.v bílém procházejícím světle. V roztoku fluoroglucínu fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10, 20x. Vyhodnocení Vzorek tvořila nit, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 5 až 20 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, nebo kopřiva). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len popřípadě konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela po směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna lnu. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorek usně L.S.B1/10458 obsahuje třísloviny, jedná se o třísločiněnou useň. Vzorky textilie L.S.B2/10459 tvoří vlákna na bázi konopí. Vzorek textilie L.S.B3/10460 tvoří vlákna na bázi lnu. Červená ořízka vzorek L.S.B4/10590 a červená barevná vrstva vzorek L.S.B5/10591 je tvořena pigmentem rumělkou a případnými nečistotami. Mohlo by se pravděpodobně jednat o stejný nátěr.

Fotodokumentace analýzy