| Archivní číslo vzorku | 10455 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | L.S.1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1293 |
| Místo |  |
| Objekt | Kalendář historický 1578, res. Stašová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. L.S.1; 10455; vaz; ne; motouzový; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu „stáčecí“ test. L.S.2; 10456; šití knižního bloku; ne; nit; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu „stáčecí“ test. L.S.3; 10457; záložka na přední desce; ne; useň z pokryvu; typ činění usně; OM, roztok FeCl3. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 22. 9. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_12 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. L.S.1/10455 motouzový Lokalizace: vaz Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Ludmila Stašová) a makrosnímek vzorku L.S.1/10455. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku L.S.1/10455 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x, 200x v bílém procházejícím světle. V roztoku fluoroglucínu fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10, 30x. Vyhodnocení Vzorek tvořila textilie, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 20 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, kopřiva, juta…). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k celkové barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len popřípadě konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela proti směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna konopí. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky textilií tvoří lýková vlákna, L.S.1/10455 jsou pravděpodobně konopná a L.S.2/10456 jsou pravděpodobně lněná. Vzorek usně L.S.3/10467 obsahuje třísloviny, mělo by se jednat o třísločiněnou useň.

Fotodokumentace analýzy