| Archivní číslo vzorku | 10456 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | L.S.2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1294 |
| Místo |  |
| Objekt | Kalendář historický 1578, res. Stašová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. L.S.1; 10455; vaz; ne; motouzový; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu „stáčecí“ test. L.S.2; 10456; šití knižního bloku; ne; nit; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu „stáčecí“ test. L.S.3; 10457; záložka na přední desce; ne; useň z pokryvu; typ činění usně; OM, roztok FeCl3. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 22. 9. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_12 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. L.S.2/10456 nit Lokalizace: šití knižního bloku Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Ludmila Stašová) a makrosnímek vzorku L.S.2/10456. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku L.S.2/10456 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x, 200x a 500x v bílém procházejícím světle. V roztoku fluoroglucínu fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10, 30x. Vyhodnocení Vzorek tvořila nit, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 5 až 20 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, kopřiva, juta…). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k celkové barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len popřípadě konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela po směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna lnu. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky textilií tvoří lýková vlákna, L.S.1/10455 jsou pravděpodobně konopná a L.S.2/10456 jsou pravděpodobně lněná. Vzorek usně L.S.3/10467 obsahuje třísloviny, mělo by se jednat o třísločiněnou useň.

Fotodokumentace analýzy