| Archivní číslo vzorku | 10328 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | MS2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1297 |
| Místo | Olomouc, Vědecká knihovna |
| Objekt | Kniha DER HAND POSTILL, res. Svojanovská |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. MS1; 10327; ne; nit - původní šití; vlákninové složení; OM. MS2; 10328; ne; motouz z jádra vazu; vlákninové složení; OM. MS3; 10329; ne; motouz ze záložkové stuhy; vlákninové složení; OM, „stáčecí“ tes. MS4; 10330; rejstřík 2. strana; ne; papírová podložka; vlákninové složení; OM. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 15. 6. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_13 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. MS2/10328 motouz z jádra vazu Lokalizace: Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Markéta Svojanovská), makrosnímek vzorku MS2/10328. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku MS2/10328 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x, 200x a 500x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vzorek MS2/10328 tvoří nit, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 20 µm. Po styku s v Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, nebo kopřiva). Ve vzorku je přítomno jedno modré vlákno, které se nezbarvilo po kontaktu s Herzbergovým činidlem. Je hladké, na povrchu jsou viditelné okraje šupinek, pravděpodobně se jedná o barvenou vlnu nebo chlup. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela proti směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna konopí. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vlákna vzorku papíroviny MS4/10330 tvoří hadrovina, pravděpodobně z lýkových vláken. Vzorky nití tvoří lýková vlákna. Vzorky MS1/10327 a MS3/10329 jsou pravděpodobně na bázi lnu (kopřivy) a vzorek MS2/10328 je na bázi konopí.

Fotodokumentace analýzy