|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 1 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 10303 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1300 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Akvarel a tuž, Rodový strom rodiny COLLATTO 1816, res. Bartoníková a Chvojková |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Identifik. číslo vzorku** | **Místo odběru**  | **Povrch. úprava** | **Stručný popis** | **Cíl analýzy** | **Analýza** |
| 1 | 10303 | horní levý roh | ne | papírová podložka | vlákninové složení | OM |
| 2 | 10304 | horní levý roj | ne | papírová podložka | vlákninové složení | OM |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Akvarel |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1816 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 22. 6. 2021 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2021\_14 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 1/10303 papírová podložkaLokalizace: Detail místa odběru vzorku a detail vzorku

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Místa odběru (fotografie: Karolína Bartoníková a Barbora Chvojková) a makrosnímek vzorku 1/10303. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30xIdentifikace vláken - optická mikroskopie

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Snímky vláken vzorku 1/10303 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x.v bílém procházejícím světle.**Vyhodnocení**Vlákna vzorku 1/10303 papírové podložky se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do modro fialova a žluta. Modrofialová vlákna mají dvojtečku a stejnou tloušťku, jedná se o buničinu z jehličnatého dřeva. Žlutá vlákna tvoří pravděpodobně dřevovina. Dále jsou pravděpodobně přítomná ojedinělá vlákna hadroviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |