| Archivní číslo vzorku | 10311 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1303 |
| Místo |  |
| Objekt | PORTRÉT ZRZAVÉHO od Věry Jičínské, res. Ptáčková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1; 10311; spodní pravý roh a pravý a levý horní roh; ne; papírová podložka; vlákninové složení; OM. 2; 10312; levý a pravý horní roh; ne; lepenka; vlákninové složení; OM. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 17. 6. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_16 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 1/10311 papírová podložka Lokalizace: spodní pravý roh a pravý a levý horní roh Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie: Anna Ptáčková) a makrosnímek vzorku 2/10312. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímky vláken vzorku 1/10311 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x.v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vlákna vzorku 1/10311 papírové podložky se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do modro fialova, jedná se tedy o buničinu. Na buňkách stejné tloušťky jsou patrné dvojtečky, jedná se pravděpodobně o buničinu z jehličnatého dřeva.

Fotodokumentace analýzy