|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 10388 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1306 |
| **Místo** | Velké Losiny, Státní zámek |
| **Objekt** | PŘÍBORNÍK, res. Kopecká |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Identifik. číslo vzorku** | **Místo odběru** | **Stručný popis** | **Povrchová úprava** | **Analýza** | | vzorek č. 1 | 10387 | levá strana menzy | ano | veduta města, papírová podložka | OM | | vzorek č. 2 | 10388 | horní rubová hrana | ano | ornament na schodišti pravá strana, papírová podložka | OM | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 20. 5. 2021 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2021\_17 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek č. 2/10388**  papírová podložka  **Lokalizace:** horní rubová hrana  **Detail místa odběru vzorku a detail vzorku**      Místo odběru (fotografie: Mgr. art. Veronika Kopecká) a makrosnímek vzorku Vz. č. 2/10388. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800  (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x  **Identifikace vláken - optická mikroskopie**    Snímek vláken vzorku Vz. č. 2/10388v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení  na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle  **Vyhodnocení**  Vlákna vzorku se po reakci s Herzbergovým činidlem zbarvily do vínově červena. Jedná se o hadrovinu.  Pozorovaná vlákna mají znaky lýkových rostlin - kolénka.  **Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení**  Vzorky č.1/10387a č.2/10388 tvoří vlákna hadroviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |