| Archivní číslo vzorku | 10388 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1306 |
| Místo | Velké Losiny, Státní zámek |
| Objekt | PŘÍBORNÍK, res. Kopecká |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Povrchová úprava; Analýza. vzorek č. 1; 10387; levá strana menzy; ano; veduta města, papírová podložka; OM. vzorek č. 2; 10388; horní rubová hrana; ano; ornament na schodišti pravá strana, papírová podložka; OM. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 20. 5. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_17 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 2/10388 papírová podložka Lokalizace: horní rubová hrana Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie: Mgr. art. Veronika Kopecká) a makrosnímek vzorku Vz. č. 2/10388. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku Vz. č. 2/10388v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle Vyhodnocení Vlákna vzorku se po reakci s Herzbergovým činidlem zbarvily do vínově červena. Jedná se o hadrovinu. Pozorovaná vlákna mají znaky lýkových rostlin - kolénka. Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky č.1/10387a č.2/10388 tvoří vlákna hadroviny.

Fotodokumentace analýzy