|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 10483 |
| **Odběrové číslo vzorku** | SH2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1308 |
| **Místo** | Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského |
| **Objekt** | Kniha POSTYLLA 1704, res. Hudoková |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Identifik. číslo vzorku** | **Místo odběru** | **Povrch. úprava** | **Stručný popis** | **Cíl analýzy** | **Analýza** | | SH1 | 10482 | přední deska | ne | papír | vlákninové složení | OM, Herzbergovo činidlo | | SH2 | 10483 | přilepené k rubové straně knižní vazby | ne | moderní papír | vlákninové složení | OM, Herzberg. činidlo | | SH3 | 10484 | list knižního bloku | ne | papír | vlákninové složení | OM, Herzberg. činidlo | | SH4 | 10485 | rubová strana hřbetní části | ne | usňový pokryv | typ činění usně | OM, roztok FeCl3 | | SH5 | 10486 | u ocelové spony | ne | usňový řemínek | typ činění usně | OM, roztok FeCl3 | | SH6 | 10487 | vaz | ne | motouzový | vlákninové složení | OM, Herzberg. činidlo, fluoroglucin „stáčecí“ test | | SH7 | 10488 | šití knižního bloku | ne | nit | vlákninové složení | OM, Herzberg. činidlo, fluoroglucin „stáčecí“ test | | SH8 | 10489 | plátěný hřbetní přelep | ne | nit | vlákninové složení | OM, Herzberg. činidlo, fluoroglucin „stáčecí“ test | | SH9 | 10490 | z hřbetu knižní složky | ne | materiál | identifikace materiálu | OM, FTIR | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Papír |
| **Datace objektu** | 1704 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 23. 9. 2021 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2021\_18 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. SH.2/10483  moderní papír  Lokalizace: přilepené k rubové straně knižní vazby  Detail místa odběru vzorku a detail vzorku   |  |  | | --- | --- | |  | D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2020-2021\sona\10483\IMG_0060a.jpg |   Místo odběru (fotografie Růžena Škodová) a makrosnímek vzorku SH.2/10483. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x.  Identifikace vláken - optická mikroskopie   |  |  | | --- | --- | | D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2020-2021\sona\10483\IMG_3902a.jpg | D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2020-2021\sona\10483\IMG_3906a.jpg | | D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2020-2021\sona\10483\IMG_3908a.jpg | D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2020-2021\sona\10483\IMG_3909a.jpg |   Místo odběru (fotografie Růžena Škodová) a makrosnímek vzorku SH.2/10483. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x, 200x v bílém procházejícím světle.  **Vyhodnocení**  Vzorek tvoří bílá a modrá vlákna. Většina vláken vzorku se po reakci s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena, modrá vlákna se nezbarvila nebo jen částečně, mají typické znaky lýkových vláken (lumen, kolénka). Jedná se tedy o hadrovinu. Některá vlákna mají charakteristické znaky lýkových vláken, některá mají pentlicovité stočení, mohlo by se jednat o bavlnu. **Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení** Vzorky papírové podložky SH.1/10482, SH.2/10483 a SH.3/10484 jsou tvořené hadrovinou.  Vzorky usní SH.4/10485 a SH.5/10486 obsahují třísloviny, pravděpodobně se jedná o třísločiněnou useň.  Vzorky textilií SH.6/10487 a SH.7/10488 jsou pravděpodobně tvořené vlákny konopí.  Vzorek nitě SH.8/10489 tvoří lněná vlákna.  Neznámý materiál SH.9/10490 je tvořen směsí organických látek. Základem jsou bílkoviny, mýdla a polysacharidy. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |