| Archivní číslo vzorku | 10486 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | SH5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1311 |
| Místo | Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského |
| Objekt | Kniha POSTYLLA 1704, res. Hudoková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. SH1; 10482; přední deska; ne; papír; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo. SH2; 10483; přilepené k rubové straně knižní vazby; ne; moderní papír; vlákninové složení; OM, Herzberg. činidlo. SH3; 10484; list knižního bloku; ne; papír; vlákninové složení; OM, Herzberg. činidlo. SH4; 10485; rubová strana hřbetní části; ne; usňový pokryv; typ činění usně; OM, roztok FeCl3. SH5; 10486; u ocelové spony; ne; usňový řemínek; typ činění usně; OM, roztok FeCl3. SH6; 10487; vaz; ne; motouzový; vlákninové složení; OM, Herzberg. činidlo, fluoroglucin „stáčecí“ test. SH7; 10488; šití knižního bloku; ne; nit; vlákninové složení; OM, Herzberg. činidlo, fluoroglucin „stáčecí“ test. SH8; 10489; plátěný hřbetní přelep; ne; nit; vlákninové složení; OM, Herzberg. činidlo, fluoroglucin „stáčecí“ test. SH9; 10490; z hřbetu knižní složky; ne; materiál; identifikace materiálu; OM, FTIR. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1704 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 23. 9. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_18 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. SH.5/10486 usňový řemínek Lokalizace: u ocelové spony Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Ludmila Stašová) a makrosnímek vzorku SH.5/10486. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10x. Důkaz přítomnosti tříslovin - optická mikroskopie Makrosnímek vzorku SH.5/10486 po reakci s roztokem chloridu železitého (vlevo) a makrosnímek standardu (vpravo). Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x. Vyhodnocení Vlákna usně reagovala ztmavnutím na přítomnost chloridu železitého. Vzorek obsahuje třísloviny. Jedná se pravděpodobně o třísločiněnou useň. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky papírové podložky SH.1/10482, SH.2/10483 a SH.3/10484 jsou tvořené hadrovinou. Vzorky usní SH.4/10485 a SH.5/10486 obsahují třísloviny, pravděpodobně se jedná o třísločiněnou useň. Vzorky textilií SH.6/10487 a SH.7/10488 jsou pravděpodobně tvořené vlákny konopí. Vzorek nitě SH.8/10489 tvoří lněná vlákna. Neznámý materiál SH.9/10490 je tvořen směsí organických látek. Základem jsou bílkoviny, mýdla a polysacharidy.

Fotodokumentace analýzy