| Archivní číslo vzorku | 10469 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | R.Š.9 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1328 |
| Místo | Brno, Moravské zemské muzeum |
| Objekt | Kniha MATTIOLIHO HERBÁŘ z roku 1562 |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. R.Š.1; 10461; šití knižního bloku; ne; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucínu, „stáčecí“ test. R.Š.2; 10462; lepení usňového pokryvu; ne; adhezivum; identifikace adheziva; OM, FTIR. R.Š.3; 10463; ne; usňový řemínek; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. R.Š.4; 10464; záložka; ne; usňový pokryv; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. R.Š.5; 10465; plocha desky; ne; usňový pokryv; fotodokumentace; OM. R.Š.6; 10466; ne; plátěný kapitálek; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. R.Š.7; 10467; šití kapitálku; ne; nit; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. R.Š.8; 10468; knižní blok; ne; papír; vlákninového složení; OM, Herzberg. činidlo. R.Š.9; 10469; dobová vysprávka; ne; papír; vlákninového složení; OM, Herzberg. činidlo. R.Š.10; 10470; oboustranně broušený; ne; pergamenový přelep; OM, roztok FeCl3. R.Š.11; 10471; jednostranně broušený; ne; pergamenový přelep; OM, roztok FeCl3. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1562 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 16. 9. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_20 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. R.Š.9/10469 papír Lokalizace: dobová vysprávka Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Růžena Škodová) a makrosnímek vzorku R.Š.9/10469. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku R.Š.9/10469 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vlákna papírové podložky se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena. Toto zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky textilii R.Š.1/10461, R.Š.6/10466 a R.Š.7/10467 tvoří lýková vlákna, pravděpodobně len. Vzorek adheziva tvoří směs bílkovin a polysacharidů. Vzorek usně R.Š.3/10463, R.Š.4/10464 a R.Š.5/10465 neobsahuje třísloviny, nejedná se o třísločiněnou useň. Vlákna vzorku papíru R.Š.8/10468 a R.Š.9/10469 tvoří hadrovina. Vzorky pergamenu R.Š.10/10470 a R.Š.11/10471 také neobsahují žádné třísloviny.

Fotodokumentace analýzy