| Archivní číslo vzorku | 10474 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | BP.RŠ.3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1333 |
| Místo | Zlín, Muzeum JV Moravy |
| Objekt | Kniha SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE z roku 1771, res. Škodová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. BP.RŠ.1; 10472; záložka; novější useň; Metody analýza; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.2; 10473; plochá desky; novější useň; typ činění; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.3; 10474; plochá desky; starší useň - pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.4; 10475; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.5; 10476; vysprávka; papír; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.6; 10477; šití knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.7; 10478; plátěný přelep; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.8; 10479; papírová vysprávka; lepení; identifikace adheziva; OM, FTIR. BP.RŠ.9; 10480; vaz (motouz)r; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.10; 104781; řemínek; typ činění; OM, roztok FeCl3. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | 1771 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 19. 8. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_21 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. BP.RŠ.3/10474 starší useň - pokryv Lokalizace: plocha desky Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Růžena Škodová) a makrosnímek vzorku BP.RŠ.3/10474. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x Důkaz přítomnosti tříslovin - optická mikroskopie Makrosnímek vzorku BP.RŠ.3/10474 po reakci s roztokem chloridu železitého (vlevo) a makrosnímek standardu (vpravo). Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x. Vyhodnocení Vlákna usně reagovala ztmavnutím na přítomnost chloridu železitého, vzorek obsahuje třísloviny. Mělo by se jednat o třísločiněnou useň. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení: Vzorky usně BP.RŠ.1/10472, BP.RŠ.2/10473, BP.RŠ.3/10474 a BP.RŠ.10/10481 obsahuji třísloviny, mělo by se tedy jednat o třísločiněnou useň. Vzorky papírové podložky BP.RŠ.4/10475 a BP.RŠ.5/10476 jsou tvořeny hadrovinou. Všechny vzorky textilií BP.RŠ.6/10477, BP.RŠ.7/10478 a BP.RŠ.9/10480 tvoří vlákna lnu. Lepidlo vzorek BP.RŠ.8/10479 je na bázi bílkovin s obsahem polysacharidů (zbytky papírové podložky nebo i jiný zdroj) a velmi malého množství nepolární látky.

Fotodokumentace analýzy