| Archivní číslo vzorku | 10476 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | BP.RŠ.5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1335 |
| Místo | Zlín, Muzeum JV Moravy |
| Objekt | Kniha SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE z roku 1771, res. Škodová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. BP.RŠ.1; 10472; záložka; novější useň; Metody analýza; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.2; 10473; plochá desky; novější useň; typ činění; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.3; 10474; plochá desky; starší useň - pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.4; 10475; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.5; 10476; vysprávka; papír; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.6; 10477; šití knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.7; 10478; plátěný přelep; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.8; 10479; papírová vysprávka; lepení; identifikace adheziva; OM, FTIR. BP.RŠ.9; 10480; vaz (motouz)r; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.10; 104781; řemínek; typ činění; OM, roztok FeCl3. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | 1771 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 19. 8. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_21 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. BP.RŠ.5/10476 papír Lokalizace: vysprávka Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Růžena Škodová) a makrosnímek vzorku BP.RŠ.5/10476. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku BP.RŠ.5/10476 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x.v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vlákna vzorku se po reakci s Herzbergovím činidlem zbarvila do vínově červena, jedná se tedy o hadrovinu. Kromě vláken s typickými znaky pro lýková vlákna nelze vyloučit přítomnost vláken bavlny (hladká a pentlicovitě stočená vlákna), jejich přesnou identifikaci ovliňuje mechanické zpracování vláken při výrobě papíru. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení: Vzorky usně BP.RŠ.1/10472, BP.RŠ.2/10473, BP.RŠ.3/10474 a BP.RŠ.10/10481 obsahuji třísloviny, mělo by se tedy jednat o třísločiněnou useň. Vzorky papírové podložky BP.RŠ.4/10475 a BP.RŠ.5/10476 jsou tvořeny hadrovinou. Všechny vzorky textilií BP.RŠ.6/10477, BP.RŠ.7/10478 a BP.RŠ.9/10480 tvoří vlákna lnu. Lepidlo vzorek BP.RŠ.8/10479 je na bázi bílkovin s obsahem polysacharidů (zbytky papírové podložky nebo i jiný zdroj) a velmi malého množství nepolární látky.

Fotodokumentace analýzy