| Archivní číslo vzorku | 10480 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | BP.RŠ.9 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1339 |
| Místo | Zlín, Muzeum JV Moravy |
| Objekt | Kniha SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE z roku 1771, res. Škodová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. BP.RŠ.1; 10472; záložka; novější useň; Metody analýza; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.2; 10473; plochá desky; novější useň; typ činění; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.3; 10474; plochá desky; starší useň - pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. BP.RŠ.4; 10475; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.5; 10476; vysprávka; papír; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.6; 10477; šití knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.7; 10478; plátěný přelep; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.8; 10479; papírová vysprávka; lepení; identifikace adheziva; OM, FTIR. BP.RŠ.9; 10480; vaz (motouz)r; vlákninového složení; OM, Herzberg. čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. BP.RŠ.10; 104781; řemínek; typ činění; OM, roztok FeCl3. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | 1771 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 19. 8. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_21 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. BP.RŠ.9/10480 vaz (motouz) Lokalizace: Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Růžena Škodová) a makrosnímek vzorku BP.RŠ.9/10480. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku BP.RŠ.9/10480 v Hercbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x.v bílém procházejícím světle. V roztoku fluoroglucínu fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10, 30x. Vyhodnocení Vzorek tvořila nit, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 25 µm. Po styku s Hercbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, nebo kopřiva). Po reakci s roztokem fluoroglucínu došlo k lokální barevné změně - zrůžovění, pravděpodobně se tedy jedná o konopí nelze vyloučit len. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela po směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna lnu. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení: Vzorky usně BP.RŠ.1/10472, BP.RŠ.2/10473, BP.RŠ.3/10474 a BP.RŠ.10/10481 obsahuji třísloviny, mělo by se tedy jednat o třísločiněnou useň. Vzorky papírové podložky BP.RŠ.4/10475 a BP.RŠ.5/10476 jsou tvořeny hadrovinou. Všechny vzorky textilií BP.RŠ.6/10477, BP.RŠ.7/10478 a BP.RŠ.9/10480 tvoří vlákna lnu. Lepidlo vzorek BP.RŠ.8/10479 je na bázi bílkovin s obsahem polysacharidů (zbytky papírové podložky nebo i jiný zdroj) a velmi malého množství nepolární látky.

Fotodokumentace analýzy