| Archivní číslo vzorku | 10537 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1VVK |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1341 |
| Místo |  |
| Objekt | Kniha KANCIONÁL z roku 1595 |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1VVK; 10537; šití knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu, „stáčecí“ tes. 2VVK; 10538; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo,. 3VVK; 10539; str. 178; vysprávka; vlákninového složení/ identifikace adheziva; OM, Herzbergovo činidlo, FTIR. 4VVK; 10565; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo,. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1595 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 10. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_22 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 1VVK/10537 nit Lokalizace: šití knižního bloku Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Veronika Válová) a makrosnímek vzorku 1VV/10530. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 1VVK/10537 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x, 200x v bílém procházejícím světle. V roztoku fluoroglucínu fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20, 30x. Vyhodnocení Vzorek tvořila nit, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 20 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, kopřiva, juta…). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k celkové barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len nebo konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela po směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna lnu. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení: Vzorek textile 1VVK/10537 tvoří lýková vlákna pravděpodobně len. Vzorek papíru 2VVK/10538 tvoří hadrovina s malou příměsí dřevoviny, pravděpodobně se tedy jedná o dobovou vysprávku. Vzorek vysprávky 3VVK/10539 tvoří vlákna buničiny a adhezivum se nepodařilo identifikovat. Vzorek papírové podložky 4VVK/10565 tvořila vlákna hadroviny.

Fotodokumentace analýzy