| Archivní číslo vzorku | 10538 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2VVK |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1342 |
| Místo |  |
| Objekt | Kniha KANCIONÁL z roku 1595 |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1VVK; 10537; šití knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu, „stáčecí“ tes. 2VVK; 10538; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo,. 3VVK; 10539; str. 178; vysprávka; vlákninového složení/ identifikace adheziva; OM, Herzbergovo činidlo, FTIR. 4VVK; 10565; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo,. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1595 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 10. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_22 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 2VVK/10538 papír Lokalizace: knižní blok Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Veronika Válová) a makrosnímek vzorku 2VVK/10538. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 2VVK/10538 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Větší podíl vláken vzorku se po reakci s Herzbergovím činidlem zbarvila do vínově červena, jedná se tedy o hadrovinu. Malý podíl vláken se zbarvil do žluta, jedná se o dřevovinu (viditelné tečky na vláknech), (používáno od r. 1846). Mohlo by se tedy spíše jednat o dobovou vysprávku. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení: Vzorek textile 1VVK/10537 tvoří lýková vlákna pravděpodobně len. Vzorek papíru 2VVK/10538 tvoří hadrovina s malou příměsí dřevoviny, pravděpodobně se tedy jedná o dobovou vysprávku. Vzorek vysprávky 3VVK/10539 tvoří vlákna buničiny a adhezivum se nepodařilo identifikovat. Vzorek papírové podložky 4VVK/10565 tvořila vlákna hadroviny.

Fotodokumentace analýzy