| Archivní číslo vzorku | 10539 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3VVK |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1343 |
| Místo |  |
| Objekt | Kniha KANCIONÁL z roku 1595 |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1VVK; 10537; šití knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu, „stáčecí“ tes. 2VVK; 10538; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo,. 3VVK; 10539; str. 178; vysprávka; vlákninového složení/ identifikace adheziva; OM, Herzbergovo činidlo, FTIR. 4VVK; 10565; knižní blok; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo,. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1595 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 10. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_22 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 3VVK/10539 vysprávka Lokalizace: str. 178 Detail místa odběru vzorku a detail vzorku 7Místo odběru (fotografie Veronika Válová) a makrosnímek vzorku 3VVK/10539. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 3VVK/10539 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vlákna vzorku se po reakci s Herzbergovím činidlem zbarvila do modro fialova, jedná se tedy o buničinu. Vlákna jsou všechna stejně široká a některá mají dvojtečky, pravděpodobně se jedná o buňky z jehličnatého dřeva. Infračervená spektrometrie FTIR spektrum vzorku 3VVK/10539 a srovnávací spektra vybraných organických látek. Vyhodnocení Základem spektra jsou pásy typické pro polysacharid: široký pás 3600 – 3200 cm-1, nízké pásy 3000 – 2800 cm-1, nízký pás 1700 – 1600 cm-1 a velmi výrazný pás v oblasti 1200 - 900 cm-1. Na kontaminaci bílkovinami odkazuje nízký pás amid II s maximem1535 cm-1, dále jsou pravděpodobně v malé koncentraci přítomny nepolární látky s C=O vazbou – výraznější pásy v oblasti 3000 – 2800 cm-1 než je typické pro polysacharidy a pás 1742 cm-1. Ze vzorku nebylo možno separovat samotné adhezivum, měření bylo provedeno na povrchu papírové podložky. Což znemožňuje identifikaci adheziva. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení: Vzorek textile 1VVK/10537 tvoří lýková vlákna pravděpodobně len. Vzorek papíru 2VVK/10538 tvoří hadrovina s malou příměsí dřevoviny, pravděpodobně se tedy jedná o dobovou vysprávku. Vzorek vysprávky 3VVK/10539 tvoří vlákna buničiny a adhezivum se nepodařilo identifikovat. Vzorek papírové podložky 4VVK/10565 tvořila vlákna hadroviny.

Fotodokumentace analýzy