| Archivní číslo vzorku | 10530 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1VV |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1345 |
| Místo | České Budějovice, Jihočeské muzeum |
| Objekt | Kniha MELANTRICHOVA BIBLE z roku 1549, res. Válová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1VV; 10530; vaz; motouz; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu. 2VV; 10531; šití knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu. 3VV; 10532; plátěný mezivazní přelep; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu. 4VV; 10533; rubová strana přední desky; usňový pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. 5VV; 10534; oblast hřbetu; usňový pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. 6VV; 10535; oblast záložky na přední knižní desce; usňový pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. 7VV; 10536; pod pokryvem; materiál z přední desky; vlákninového složení; OM, FTIR. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1549 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 29. 8. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_23 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 1VV/10530 motouz Lokalizace: vaz Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Veronika Válová) a makrosnímek vzorku 1VV/10530. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 1VV/10530 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x, 200x a 500x v bílém procházejícím světle. V roztoku fluoroglucínu fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10, 30x. Vyhodnocení Vzorek tvořila nit, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 20 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, kopřiva, juta…). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k celkové barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len popřípadě konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela proti směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna konopí. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky usně 4VV/10533, 5VV/10534, 6VV/10535 neobsahuji třísloviny, nejedná se o třísločiněnou useň. Vzorky textilií 1VV/10530, 3VV/10531 tvoří lýková vlákna pravděpodobně konopí. Vzorek 2VV/10531 tvoří lýková vlákna pravděpodobně len. Neznámý materiál je na bázi bílkovinných vláken a sádry, nelze určit, zda se jedná o useň nebo jinak zpracovanou kůži. Pravděpodobně se nejedná o klasicky vyráběný pergamen – absence většího množství uhličitanu vápenatého.

Fotodokumentace analýzy