| Archivní číslo vzorku | 10532 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3VV |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1347 |
| Místo | České Budějovice, Jihočeské muzeum |
| Objekt | Kniha MELANTRICHOVA BIBLE z roku 1549, res. Válová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1VV; 10530; vaz; motouz; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu. 2VV; 10531; šití knižního bloku; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu. 3VV; 10532; plátěný mezivazní přelep; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu. 4VV; 10533; rubová strana přední desky; usňový pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. 5VV; 10534; oblast hřbetu; usňový pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. 6VV; 10535; oblast záložky na přední knižní desce; usňový pokryv; typ činění; OM, roztok FeCl3. 7VV; 10536; pod pokryvem; materiál z přední desky; vlákninového složení; OM, FTIR. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1549 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 29. 8. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_23 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 3VV/10532 nit Lokalizace: plátěný mezivazní přelep Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Veronika Válová) a makrosnímek vzorku 2VV/10531. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 2VV/10531v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x, 200x a 500x v bílém procházejícím světle. V roztoku fluoroglucínu fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10, 30x. Vyhodnocení Vzorek tvořila nit, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 5 až 20 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, kopřiva, juta…). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k celkové barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len popřípadě konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela proti směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna konopí. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky usně 4VV/10533, 5VV/10534, 6VV/10535 neobsahuji třísloviny, nejedná se o třísločiněnou useň. Vzorky textilií 1VV/10530, 3VV/10531 tvoří lýková vlákna pravděpodobně konopí. Vzorek 2VV/10531 tvoří lýková vlákna pravděpodobně len. Neznámý materiál je na bázi bílkovinných vláken a sádry, nelze určit, zda se jedná o useň nebo jinak zpracovanou kůži. Pravděpodobně se nejedná o klasicky vyráběný pergamen – absence většího množství uhličitanu vápenatého.

Fotodokumentace analýzy